Сорбционное концентрирование нитрофуранов на сверхсшитом и магнитном сверхсшитом полистиролах

Сердюк О.Н., Мелехин А.О.

Студент, 6 курс специалитета, аспирант 1 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

Москва, Россия

E–mail: serdyuk.olya@mail.ru

Нитрофураны представляют собой класс антибактериальных препаратов широкого спектра действия, которые используют в животноводстве для лечения некоторых бактериальных инфекций, а также в качестве кормовых добавок. Установлено, что метаболиты нитрофуранов обладают мутагенными и канцерогенными свойствами, в связи с чем, во многих странах, включая Россию, полностью запрещено использование этих препаратов в ветеринарии. Несмотря на установленный законом запрет, их продолжают использовать по причине высокой антибактериальной активности и низкой стоимости. В результате актуальным является определение нитрофуранов и их метаболитов в продуктах животного происхождения, а также природных и сточных водах, донных отложениях.

Из-за сложности анализируемых матриц и низких содержаний аналитов стадии определения нитрофуранов и их метаболитов обычно предшествует сложная стадия выделения и концентрирования, которая обычно включает в себя несколько стадий жидко-жидкостной экстракции, дериватизации, упаривания и перерастворения экстрактов. На этом фоне перспективным является поиск новых вариантов пробоподготовки, основанных на твердофазной экстракции (ТФЭ). В настоящей работе в качестве сорбентов предложено использовать сверхсшитый и магнитный сверхсшитый полистиролы, которые уже зарекомендовали свою сорбционную эффективность при извлечении сульфаниламидов и тетрациклинов.

В работе изучена сорбция нитрофуранов на сверхсшитом и магнитном сверхсшитом полистиролах в статистическом режиме. Оценена возможность применения этих сорбентов для группового концентрирования нитрофуранов. Изучено влияние различных факторов, таких как время контакта фаз, необходимое для достижения сорбционного равновесия, рН растворов, концентрация нитрофуранов и объем пробы на сорбцию. Проведена сравнительная оценка сорбционных свойств ССПС и мССПС по отношению к фуразолидону, фурадонину и фурацилину. Показано, что оба сорбента количественно извлекают изученные соединения в широком диапазоне рН (3-8), значения степеней извлечения составляют 90 – 99%. Установлено, что количественная десорбция нитрофуранов достигается при использовании 2 мл ацетонитрила.

Изучена возможность применения сверхсшитого полистирола для динамического сорбционного концентрирования нитрофуранов из водных растворов на картридже, заполненном 30 мг ССПС. Показано, что при увеличении объема анализируемого раствора от 25 мл до 250 мл нитрофураны извлекаются количественно; при дальнейшем увеличении объема до одного литра степени извлечения снижаются до 60-67%. Десорбцию соединений осуществляли 2 мл ацетонитрила.

Установлено, что сверхсшитый и магнитный сверхсшитый полистиролы можно использовать для группового концентрирования нитрофуранов из молока методами ТФЭ и магнитной ТФЭ. Показано, что магнитная ТФЭ выгодно отличается от ТФЭ отсутствием стадии депротеинизации.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-73-10001).