Эластомерные огнетеплозащитные материалы, содержащие аппретированные алюмосиликатные микросферы

Залыбина А.И.,1 Плаксин И.А.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета,

инженерно-экономический факультет, Волжский, Россия

E–mail: nastya.zalybina@mail.ru

Развитие промышленности требует расширение температурных интервалов эксплуатации конструкционных материалов. Для авиакосмических материалов актуальна проблема снижения плотности и теплопроводности материала при сохранении других параметров. Актуальным направлением решения данной проблемы является введение в состав композиций микросфер, которые при соответствующей модификации (обработка фосфорборазотсодержащими модификаторам) так же могут играть роль центров порообразования и регулировать структуру образующегося кокса [1-3]. Для улучшения распределения микросфер в объеме полимерной матрицы и создания равномерной доставки модификаторов в зону контакта материала и теплового потока актуальным является создание на поверхности микросфер слоя, обеспечивающего повышение сродства к полимеру.

Цель работы – исследование влияния аппретирования поверхности микросфер на огнетеплозащитные характеристики эластомерных композиций.

Объектом исследования являлась резиновая смесь на основе каучука СКЭПТ-40 с серной вулканизующей группой. Содержание микросфер с добавлением модификаторов в образцах – 1-5 масс.ч. обработка поверхности микросфер проводилась раствором полифениленоксида в винил-содержащем мономере с последующим термостатированием при температуре Т = 170 оС до постоянной массы. Для оценки огнетеплозащитных характеристик полученных вулканизатов определялась температура на необогреваемой поверхности образца при действии на него открытого пламени плазматрона. На поверхности создавалась температура 2500 оС.

Проводимая обработка способствует формированию на поверхности микросфер полимерного слоя, позволяющего усилить процессы коксообразования, что приводит к уменьшению потери массы материалом при высокотемпературном воздействии, что свидетельствует о повышении его огнетеплозащитных свойств.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-1802.2020.3  Разработка эластомерных огнетеплозащитных материалов, содержащих модифицированные микродисперсные компоненты

Литература

1. В.Ф. Каблов, О.М. Новопольцева, В.Г. Кочетков, В.В. Пудовкин Физико-механические, теплофизические и огнезащитные свойства эластомерных композиций на основе этиленпропиленового каучука, наполненных полыми алюмосиликатными микросферами // Журнал прикладной химии. - 2017. - Т. 90, вып. 2. - C. 236-240.

2. В.Ф. Каблов, О.М. Новопольцева, Н.А. Кейбал, В.Г. Кочетков, В.В. Пудовкин Эластомерные композиции, содержащие микросферы, модифицированные элементоорганическим модификатором // Клеи. Герметики. Технологии. - 2017. - № 12. - C. 16-19.

3. В.Ф. Каблов, О.М. Новопольцева, В.Г. Кочетков, А.Г. Лапина, В.В. Пудовкин эластомерные теплозащитные материалы, содержащие алюмосиликатные микросферы // Вестник машиностроения. - 2017. - № 9. - C. 72-73