Содержание железа и меди в различных глинах как параметр, влияющий на их свойства и области применения

Четверикова Д. К.

Студент, 1 курс специалитета

Оренбургский государственный университет, Химико-биологический факультет, Оренбург, Россия

Email: dasha_chetver@mail.ru

На территории Оренбургской области сосредоточены огромные запасы глин, но возможность использования их в производстве функциональных материалов практически не исследована. В связи с этим особо актуальными становятся исследования природных не обогащенных глин Оренбургской области. Для создания новых технологий, разработки новых керамических масс, прежде всего, необходимо изучить химический состав и структуру глины, определяющих свойства керамики. Решено было определить влияние железа и меди. В процессе работы автору потребовалось изучить метод силикатного анализа и применить его на практике.

Цель: определить количественное содержание железа и меди в различных типах глин для дальнейшего прогнозирования их свойств и областей применения.

Количественное содержание железа в природных глинах определено фотоколориметрическим методом абсорбционной спектроскопии силикатных материалов. Данный метод анализа основан на поглощении полихроматического излучения, т. е. пучка лучей с близкими длинами волны в видимой области спектра. В фотоколориметрическом методе анализа используются химические реакции, сопровождающиеся образованием химических соединений, растворы которых обладают интенсивной окраской [1].

Доказано влияние этого металла на свойства силиката: например, согласно теоретическим данным, каолиновая глина пластична, тугоплавка и практически не имеет цвета. Это подтверждается практическими данными – в ней наименьшее содержание железа, всего 0,328%. Этот металл – известный плавень, что объясняет высокие температуры плавления каолина.  Оксиды железа придают силикату красный цвет (наблюдаемый в красной глине) и серый (в монтмориллоните); наблюдается полное отсутствие окраса в каолиновой глине.

Количественное содержание меди в природных глинах определено также фотоколориметрическим методом абсорбционной спектроскопии силикатных материалов и методом ионообменной хроматографии, позволяющим разделять ионы и полярные молекулы на основании зарядов разделяемых молекул [2].

Установлено, что содержание меди во всех глинах не превышает 0,04%, следовательно, глины относятся к традиционным, а не «медистым» [3].

Доказано влияние этого металла на сорбционные свойства монтмориллонита и бентонита: в обеих глинах наблюдалась наибольшая природная влажность при повышенной концентрации меди. Это обуславливает их активное применение как в промышленности (нефтяная, текстильная отрасли), экологии (очистка почв от тяжелых металлов) и косметологии.

Литература

- Чакчир Б. А., Алексеева Г. М. Фотометрические методы анализа: Методические указания // СПб.: Изд-во СПХФА, 2002.

- Сальникова Е.В., Кудрявцева Е.А. Методы концентрирования и разделения микроэлементов: учебное пособие Оренбургский гос. ун-т. // Оренбург.: ОГУ, 2012.

- Баранников А.Г., Савельева К.П. Состав и строение медистых глин Гумешевского медно-скарнового месторождения // Вестник Пермского университета. Серия Геология. 2011 №3(12).