Электроды, модифицированные углеродными наноматериалами и электрополимеризованными индикаторами, для одновременного вольтамперометрического определения флавоноидов

Жупанова А.С.

Магистрант 2 года обучения

1Казанский федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E–mail: Zhupanova.Nastya@mail.ru

Чувствительное и избирательное определение структурно родственных органических соединений является одной из важных задач современной аналитической химии. Для этих целей обычно применяются различные виды хроматографии и капиллярный электрофорез. С другой стороны, электрохимические методы, в частности вольтамперометрия, являются простыми, надежными и экономичными и могут использоваться для решения такого рода задач. Однако низкая селективность определения структурно родственных аналитов при совместном присутствии, что характерно для объектов сложного состава, заметно ограничивает применимость вольтамперометрии на практике. Эта проблема стала успешно решаться за счет активного развития химически модифицированных электродов. Среди широкого круга модификаторов представляют интерес углеродные наноматериалы и электрополимеризованные покрытия.

Разработаны новые химически модифицированные электроды на основе углеродных наноматериалов и электрополимеризованных индикаторов (тимолфталеина и алюминона) для одновременного вольтамперометрического определения природных флавоноидов. Найдены условия электрополимеризации индикаторов тимолфталеина и алюминона на поверхности стеклоуглеродного электрода, модифицированного углеродными нановолокнами (УНВ/СУЭ) и функционализированными полиаминобензолсульфокислотой одностенными углеродными нанотрубками (ОУНТф/СУЭ), соответственно, в потенциодинамическом режиме. Установлено, что для тимолфталеина и алюминона характерно формирование непроводящих покрытий, обусловленного окислением фенольных фрагментов с образованием феноксильных радикалов, способных к последующей димеризации и полимеризации. Поверхность электродов охарактеризована с помощью сканирующей электронной микроскопии, циклической вольтамперометрии, хроноамперометрии и спектроскопии электрохимического импеданса. Согласно электрохимическим данным, модификация электродов приводит к увеличению эффективной площади поверхности и скорости переноса электрона по сравнению с СУЭ.

Созданные электроды были применены для одновременного чувствительного определения природных флавоноидов (кверцетина и рутина на политимолфталеин/УНВ/СУЭ, а также нарингина и гесперидина на полиалюминон/ОУНТф/СУЭ) в условиях дифференциально-импульсной вольтамперометрии. Полученные аналитические характеристики существенно превосходят таковые для других модифицированных электродов. Возможность одновременного электрохимического определения нарингина и гесперидина показана впервые. Показана селективность отклика электродов на целевые аналиты в присутствии типичных мешающих компонентов, а также фенольных кислот и флавоноидов. Предложенные способы успешно апробированы на реальных объектах (лекарственном растительном сырье и продуктах питания).

Таким образом, новые высокочувствительные и селективные электроды для одновременного определения флавоноидов характеризуются простотой изготовления, надежностью получаемых результатов, экономичностью и могут применяться для рутинного анализа в качестве альтернативы хроматографическим методам.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-33-00220-мол_а.