Получение микронизированных форм пероксидных соединений

Липайкин С.Ю.

Аспирант, 1 курс аспирантуры (лаборатория Биотехнологии новых материалов)

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

E–mail: LipaikinSJ@gmail.com

В последнее время в качестве эффективных противоопухолевых и антипаразитарных препаратов широко изучаются циклические органические пероксиды (ЦОП): тетраоксаны и триоксаны, по своей активности сопоставимые или превосходящие природный пероксид артемизинин, применяемый на практике при лечении малярии и некоторых видов рака [1]. Вещества этого класса обладают высокой биологической активностью по отношению к грибам, паразитам и раковым клеткам, однако для повышения селективности и снижения нежелательных проявлений системной токсичности необходимо использовать системы таргетной доставки. В качестве матрикса в таких системах могут быть использованы биосовместимые биоразрушаемые полимеры, при постепенной биодеградации которых будет происходить высвобождение активного вещества по принципу «депо» с учетом высокой токсичности ЦОП.

Цель работы - разработка лекарственной формы пролонгированного действия ЦОП на основе микрочастиц из поли-3-гидроксибутирата, основного представителя класса полигидроксиалканоатов (ПГА), биоразрушаемых и биосовместимых ВМС природного происхождения, соответствующих требованиям к носителям [2, 3].

Микрочастицы П3ГБ, содержащие органический пероксид с брутто-формулой C17H21ClO5, получены эмульсионным методом. Выход препарата из частиц в диметилсульфоксиде определяли спектрофотометрически на Thermo Scientific Genesys 10S UV-Vis, предварительно определив максимумы поглощения пероксидного соединения (268 и 276,5 нм). Установлено, что исследуемый препарат полностью высвобождается из ПГА-полимерного матрикса за 144 часа при 10% включении по массе.

На основании полученных в кинетическом исследовании данных рассчитана эффективность инкапсулирования пероксида и величина его включения в П3ГБ-матрикс, которые составили 89,4% и 9,7% соответственно.

Размерное распределение и ζ-потенциал микрочастиц определены на Zetasizer Nano ZS. Методом динамического светорассеивания установлено, что средний размер частиц составил 443±14 нм. На размерные фракции 300 – 500 нм приходится около 65% урожая микрочастиц.

Литература

1. Cowan, N., Yaremenko, I.A. Elucidation of the in vitro and in vivo activities of bridged 1,2,4-trioxolanes, bridged 1,2,4,5-tetraoxanes, tricyclic monoperoxides, silyl peroxides, and hydroxylamine derivatives against Schistosoma mansoni // Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2015, №23. p. 5175–5181.

2. Волова Т.Г., Калачева Г.С. Патент №20511967 – Способ получения полимера β-оксимасляной кислоты. 1996.

3. Murueva, A.V., Shishatskaya, E.I. Microparticles prepared from biodegradable polyhydroxyalkanoates as matrix for encapsulation of cytostatic drug // Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 2013, №8. p. 1905–1915.

Работы проведены с использованием аналитического оборудования, являющегося собственностью Красноярского регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН.

Образцы органических пероксидов любезно предоставлены к.х.н И.А. Яременко, научным сотрудником Лаборатории исследования гомолитических реакций Института органической химии Н.Д. Зелинского РАН под руководством члена-корреспондента РАН, заместителя директора Института, заведующего лаборатории А.О. Терентьева.