Чувствительный элемент оптического сенсора для определения ионов меди

на основе плёнок триацетат целлюлозы

Юрова Е.В.

Студент, 1 курс магистратуры

Саратовский национальный исследовательский

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,

Институт химии, Саратов, Россия

E–mail: yurova_97@mail.ru

Медь – это тяжелый металл, необходимый для протекания белкового обмена внутри живого организма, однако, при превышении нормы предельно допустимой концентрации, он становится токсикантом. Содержание ионов меди в природных и сточных водах увеличивается в ходе развития промышленности за счет сбросов сточных вод производств, а также из-за эрозии материалов трубопроводов, что не может не сказываться на качестве воды. Поэтому необходим постоянный контроль концентрации ионов меди в водах во избежание пагубного воздействия на окружающую среду и человека. Для быстрого и точного анализа компонентов природных и сточных вод перспективными являются оптические сенсоры. Поэтому целью данной работы явилась разработка чувствительного элемента оптического сенсора со спектрофотометрическим и цветометрическим способами детектирования для определения меди (II) в воде.

В качестве фотометрического реагента выбран пирокатехиновый фиолетовый (ПКФ), так как он образует интенсивно окрашенные комплексы с широким кругом ионов, в частности с медью [1]. Предварительно изучено комплексообразование ионов меди с ПКФ (10-3 М) в диапазоне рН 4,0 – 9,0 в водном растворе. Для усиления аналитического сигнала использовали мицеллярную среду хлорида цетилпиридиния (ЦП, 10-2 М). Наиболее интенсивный отклик наблюдался в растворе с рН = 6,5, поэтому в дальнейшей работе использовали данные условия для комплексообразования.

При разработке чувствительного элемента оптического сенсора в качестве матрицы использовали плёнку, изготовленную из триацетата целлюлозы (ТАЦ). Выбор данного полимерного материала обусловлен его дешевизной, пористостью, что способствует быстрому отклику, высокой светопрозрачностью, необходимой для данных методов детектирования, а также возможностью модификации [2]. Формировали плёнки в чашках Петри из 4%-го раствора ТАЦ в хлороформе, оставляя на сутки для испарения растворителя, с последующим гидролизом раствором гидроксида натрия для превращения пленки в высокопористый материал.

Реагент иммобилизовали методом кипячения готовой пленки ТАЦ, предварительно разрезанной на полоски, в растворе ПКФ в присутствии ЦП. Готовые плёнки обрабатывали водным раствором сульфата меди различной концентрации, регистрировали спектры поглощения с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-1800, а также обрабатывали фотоснимки плёнок программой Adobe Photoshop CS, получая RGB-характеристики.

Установлено, что оптическая плотность и параметр цветности B линейно зависит от концентрации иона меди (II) в диапазоне концентраций 10-4 М – 10-1 М, что показывает перспективность дальнейшего применения пленок на основе ТАЦ с ПКФ для создания чувствительного элемента оптического сенсора.

Литература

- В.М. Иванов, Г.А. Кочелаева// Пирокатехиновый фиолетовый в спектрофотометрических и новых оптических методах,- Успехи Химии, 2006, №75(3), с.283-295.

- Полищук Б. О. Модификация ацетатов целлюлозы : монография / Б.О. Полищук, Н.П. Шевелёва, Н.В. Зонова, Т.В. Мезина //. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 184 с.