Адсорбционное концентрирование диметилфталата из водных растворов на ряде органических сорбентов

Шундрик Е.А. 1, Иванов А.И. 2

Студент, 2 курс магистратуры

1Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, Россия

2Институт цветных металлов и материаловедения, Красноярск, Россия

E-mail: ne_evgenia@mail.ru

Данная работа посвящена изучению новых сорбентов фирмы Purolite. Были исследованы сорбционные свойства следующих сорбентов по отношению к водным растворам диметилфталата: Purosorb PAD 950, Purosorb PAD 400, Purosorb PAD 350, Macronet MN 270, Macronet MN 200, Purolite A 830 Cl- [1].

В анализе фталатов предел их определения обусловлен не возможностями аналитической техники, а уровнем аналитов в лабораторном фоне, который составляют фталаты из используемых реактивов и материалов, воздуха помещений, посуды и т.д. Также следует отметить, что каждая новая стадия в процессе подготовки пробы неминуемо приводит к увеличению фталатных загрязнений в реагент-бланке. По этой причине имело смысл использовать технику жидкость-жидкостной экстракции н-гексаном. Было установлено, что выбор большего объема экстрагента увеличивает извлечение «легкого» фталата. Модельные растворы для проведения сорбции готовили из аналитического стандарта диметилфталата «для хроматографии» с содержанием основного вещества 95% и растворяли в этиловом спирте, чистотой 96%. Для приготовления водного раствора диметилфталата с концентрацией 10 мкг/мл для сорбции брали аликвоту исходного раствора и растворяли в дистиллированной воде.

Определение диметилфталата, извлеченного сорбентами, проводили косвенным методом, определяя его остаточную концентрацию в водных растворах после сорбции. Гексановые экстракты анализировали на газовом хроматографе Хромос ГХ-1000 с пламенно - ионизационным детектором, разделение проводили на кварцевой капиллярной колонке HP-5 30м × 0,25мм × 0,25мкм. При установлении времени сорбционного равновесия было обнаружено, что наибольшая эффективность извлечения наступает при контакте сорбентов с раствором в течение 72 ч (извлечение происходит на уровне 70-96 %).  Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Марка сорбента | Степень извлечения R, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время контакта, ч |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 24 | 72 |
| Purolite A830 | 13,03 | 44,88 | 70,09 | 81,56 |
| Macronet MN200 | 23,60 | 36,81 | 94,83 | 94,33 |
| Macronet MN270 | 5,34 | 20,95 | 87,20 | 96,60 |
| Purosorb PAD350 | 3,77 | 8,28 | 90,96 | 92,44 |
| Purosorb PAD400 | 2,12 | 12,15 | 52,63 | 69,49 |
| Purosorb PAD950 | 7,60 | 9,18 | 80,84 | 72,50 |

Резюмируя экспериментальные данные, мы можем говорить о том, что новые сорбенты достойно себя проявляют, показана целесообразность применения техники экстракции при определении диметилфталата водных матрицах, обеспечивающая эффективность извлечения аналитов не менее 90 %.

Литература

- Purolite Corporation. Products. – Режим доступа: https://www.purolite.com/product-type/adsorbents (Дата обращения: 23.10.2020)