Адсорбционное концентрирование этанола из водных растворов на ряде органических сорбентов

Иванов А.И.,1 Шундрик Е.А.2

Аспирант, 3 года обучения

1Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, Россия

2Институт цветных металлов и материаловедения, Красноярск, Россия

E-mail: alxtw3@gmail.com

Данная работа посвящена изучению новых сорбентов фирмы Purolite. Были исследованы сорбционные свойства следующих сорбентов по отношению к водным растворам этилового спирта: Purosorb PAD 950, Purosorb PAD 400, Purosorb PAD 350, Macronet MN 270, Macronet MN 200, Purolite A 830 Cl- [1].

Определение этанола проводили на хромато-масс-спетрометре Focus GC/DSQII (Thermo Scientific, Италия, 2008), снабженном кварцевой капиллярной колонкой TR-5ms 30м × 0,25мм × 0,25мкм, методом динамического парофазного анализа (с применением Stratum PTC 3000, Teledyne Tekmar, США, 2012). Модельные растворы для проведения сорбции готовили из этилового спирта «Люкс» с содержанием основного вещества 96% растворением точных аликвот в дистиллированной воде по ГОСТ 6709.

При установлении времени сорбционного равновесия было обнаружено, что наибольшая эффективность извлечения наступает при контакте сорбентов с раствором в течение 0,5 ч (извлечение происходит на уровне 57-74 %). С увеличением времени контакта наблюдается ухудшение степени извлечения, что может быть связано с протеканием обратимых сорбционных процессов.

Далее было изучено влияние концентрации этанола в водном растворе на степень извлечения сорбентами. Варьируя концентрацию спирта в диапазоне двух порядков мы обнаружили резкое ухудшение степени извлечения и ее падение примерно на 90% от первоначального уровня (при концентрации 0,1 мг/см3) на всех исследуемых сорбентах. Такое поведение может быть вызвано с параллельным протеканием хемосорбционного процесса, при котором происходит насыщение доступных сорбционных центров [10].

Для определения селективности сорбентов по отношению к этанолу нами были простроены изотермы сорбции. На рисунке 1 приведена изотерма для адсорбента PAD 950.

Рисунок 1

Изотерма сорбции для адсорбента PAD 950

Изотермы для остальных сорбентов носят аналогичный (линейный) характер, с различной степенью корреляции, но во всех случаях выше 0,95. Это означает, что при извлечении этанола исследуемыми сорбентами, селективность к нему отсутствует или незначительна, что можно использовать при извлечении веществ, проявляющих большую селективность в равных условиях. Этанол при этом оказывать мешающего влияния не будет.

Были также изучены кинетические свойства исследуемых сорбентов. Коэффициент диффузии и скорость процесса у Purosorb PAD 350 больше (9,02·10-7 см2/с), чем у сорбента Macronet MN200 (2,98·10-7 см2/с) и анионита Purolite A 830 (3,33·10-7 см2/с), а время полуобмена наступает быстрее (45, 136 и 122 с).

Литература

- Purolite Corporation. Products. – Режим доступа: https://www.purolite.com/product-type/adsorbents (Дата обращения: 23.10.2020)