L-цистеин/AgNO3/ПВС криогели и пленки

Перевозова Т.В., Вишневецкий Д.В., Адамян А.Н., Хижняк С.Д., Пахомов П.М.

Аспирант IV года обучения

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

E-mail: tanya.perevozova05@yandex.ru

В настоящее время продолжает расти интерес в области низкоконцентрированных супрамолекулярных гидрогелей на основе биологических веществ. Такой системой является гидрогель на основе L-цистеина и некоторых солей серебра [1]. Гидрогель способен оказывать сильное антимикробное и антибактериальное воздействие, проявлять активность в борьбе со многими известными штаммами вирусов, оказывать регенерирующее, ранозаживляющее действие на кожные покровы. Однако, использование данного гидрогеля в реальных условиях невозможно, т.к. он мгновенно разрушается и переходит в жидкое состояние при слабых механических воздействиях. Целью работы стал поиск возможности усиления механических свойств данного геля.

Гели на основе L-цистеина, нитрата серебра и поливинилового спирта (ММ = 50 и 100 кДа, степень гидролиза более 99%)) были получены следующим способом. На первой стадии, готовился цистеин-серебряный водный раствор (ЦСР) [1]. Далее, к созревшему в течение 24 ч. ЦСР добавлялся ПВС разных концентраций (0.002,0.01,0.02,0.1,0.25,0.5, 0.75,1,1.25,1.5,2,2.5,3,3.5, 4.0 % масс. в конечной смеси). К полученной смеси добавлялся сульфат натрия (0.0001 % масс. в конечной смеси) в качестве инициатора гелеобразования. Часть гелей была высушена при 25оС с получением тонких пленок. Другая была заморожена при -18оС, после 24 ч. разморожена. Полученные водно-гелевые массы были отцентрифугированы (6 тыс. об/мин, 30 мин.), вода декантирована. Полученные криогели нанесены на подложку и высушены при 25оС. В итоге получены пленки.

Методом УФ и ДСР анализа установлено, что вода, декантированная после стадии центрифугирования, не содержит L-цистеин/AgNO3 супрамолекулярной системы. Методом УФ и ИК-спектроскопии показано, что L-цистеин/AgNO3 супрамолекулярная система сохраняет свою нативную структуру в полученных пленках. Методом СЭМ исследована морфология пленок. Показано, что на образование макропористых структур и размеры пор оказывает влияние концентрация и молекулярная масса ПВС, что также независимо подтверждается данными ИК-спектроскопии. Методом элементного анализа установлено, что содержание серебра и серы в объеме пленок отличается от их содержания на поверхности, что подтверждает стабильность супрамолекулярной системы в матрице ПВС.

Литература

1. Khizhnyak S.D., Komarov P.V., Ovchinnikov M.M., Zherenkova L.V., Pakhomov P.M. Mechanism of gelation in low-concentration aqueous solutions of silver nitrate with L-cysteine and its derivatives // Soft Matter. - 2017. - V.30. - №13. - P.5168-5184.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации, Совета по грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых (СП-80.2019.4) на оборудовании Центра коллективного пользования Тверского государственного университета.