Амфифильные сополимеры акриловой кислоты и стирола: управление микроструктурой цепи в ОПЦ-процессе

Минеева К.О.,1 Меденцева Е.И.1

Аспирант, 2-го года обучения

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: komineeva@ya.ru

Амфифильные сополимеры, включая блок-сополимеры, в настоящее время вызывают большой интерес благодаря способности к самоорганизации в растворах селективных растворителей. Свойства таких сополимеров зависят от химической природы сомономеров, состава сополимеров и распределения звеньев в цепи. Недавно было обнаружено, что в условиях полимеризации с обратимой передачей цепи (ОПЦ) можно получать сополимеры полярного и малополярного мономеров не только с высокой композиционной однородностью и узким ММР, но и с регулируемым распределением мономерных звеньев в цепи. К факторам, влияющим на микроструктуру цепи в таких системах, относят: 1) полярность реакционной среды, 2) полярность и 3) молекулярную массу полимерного ОПЦ-агента.

В настоящей работе было проведено исследование влияния агентов ОПЦ на основе симметричных тритиокарбонатов (ТК) разной природы – высокомолекулярных гидрофобного полистирола (ПСТК) и гидрофильной полиакриловой кислоты (ПАКТК), и низкомолекулярного дибензилтритиокарбоната (БТК) – на относительные активности сомономеров и физико-химические свойства продуктов сополимеризации. Для всех исследуемых систем подтверждено протекание процесса по живому механизму. Обнаружено влияние условий синтеза на относительную активность мономеров в сополимеризации (таблица 1). Установлено влияние микроструктуры цепи (статистическая и блок-статистическая) на свойства полученных сополимеров в блоке и в водных дисперсиях.

Таблица 1. Значения относительных активностей акриловой кислоты и стирола в ОПЦ-сополимеризации под действием агентов разной природы

| ОПЦ-агент | rАК | rСт |
| --- | --- | --- |
| ПСТК (Mn = 4100) | 0.11±0.01 | 0.54±0.03 |
| БТК | 0.08±0.01 | 0.85±0.03 |
| ПАКТК (Mn = 8900) | 0.08±0.04 | 3.03±1.78 |

Таблица 2. Значения краевых углов смачивания и доля звеньев акриловой кислоты в сополимерах акриловой кислоты и стирола, выделенных на глубоких конверсиях, в зависимости от природы агента ОПЦ

| ОПЦ-агент | , мол.% | Краевой угол смачивания плёнок каплей воды |
| --- | --- | --- |
| ПАКТК | 70,8 | 62˚ |
| БТК | 61,2 | 66˚ |
| ПСТК | 48,1 | 87˚ |

Литература

1. Chernikova E.V., Zaitsev S.D., Plutalova A.V., Mineeva K.O., Zotova O.S., Vishnevetsky D.V. Control over the relative reactivities of monomers in RAFT copolymerization of styrene and acrylic acid // RSC Advances. 2018, №26 (8), p. 14300-14310.

Благодарность

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-33-90096).