Определение энергии активации процесса восстановления ионов серебра в растворах хитозана

Волков Д.А.,1,2 Григорьев Т.Е.2,3

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

3ИНЭОС РАН, Москва, Россия

E–mail: WolfDan96@yandex.ru

Материалы на основе хитозана привлекают значительный интерес исследователей, так как данные материалы обладают широкими возможностями применения в медицине. Хитозан — это биосовместимый, нетоксичный и обладающий антибактериальной активностью полимер. Также немалый интерес представляет синтез, исследование и применение наночастиц серебра, обладающих огромной ингибиторной и антибактериальной активностью, оптическими свойствами. Актуальным представляется исследование фундаментальных аспектов структурообразования в металлополимерных системах, содержащих природные полисахаридные макромолекулы и ионы или наночастицы металлов (в том числе и серебра). Важность исследования композита серебро-хитозан заключается разработке метода получения стабилизированных наночастиц серебра в биосовместимой полимерной матрице.

В данной работе было проведено исследование влияния молекулярной массы полимера на процесс формирования наночастиц серебра в растворах хитозана, а так же определение энергии активации этого процесса. С применением методики гидролиза были получены хитозаны с молекулярной массой от 66 до 602 кДа с одинаковой степенью деацетилирования. На основе полученных полимеров с разной молекулярной массой были получены и исследованы образцы с восстановленными и стабилизированными наночастицами серебра.

Было показано, что скорость восстановления наночастиц серебра обратно пропорциональна молекулярной массе хитозана. Это может указывать на то, что в восстановлении ионов серебра макромолекулами хитозана участвую концевые группы, концентрация которых растет с уменьшением молекулярной массы. Также в ходе работы обнаружено изменение энергии активации в зависимости от молекулярной массы хитозана, что говорит об изменении преобладающих полуреакций в процессе восстановления наночастиц серебра, на которые может оказывать влияние длина цепи полимера.