Самособирающиеся функциональные наногели модифицированного полиакрилата

Глухова С.А., Молчанов В.С., Филиппова О.Е. 
Студент 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Физический факультет, Москва, Россия 
E-mail: glukhova@polly.phys.msu.ru

Работа посвящена исследованию агрегационного поведения ассоциирующих полиэлектролитов с высокой степенью заряженности звеньев в разбавленных водных растворах. В составе макромолекул присутствовали гидрофобные группы, благодаря которым образуются внутримолекулярные и межмолекулярные гидрофобные домены, за счет которых образуются агрегаты - наногели. Такие полимеры широко исследуются, поскольку имеют широкое применение в здравоохранении, биотехнологиях и технологии создания мембран.

Исследования проводили с водными растворами полиакриловой кислоты и гидрофобно модифицированного полиакрилата (ГМ ПА) разной концентрации в 
присутствии соли NaCl, т.к. известно, что агрегация ассоциирующих полимеров в растворе зависит от количества макромолекул и ионной силы.  Исследование агрегации было изучено с помощью методов динамического светорассеяния (ДСР), криогенной просвечивающей электронной микроскопии (крио-ПЭМ) и малоуглового рассеяния нейтронов. При помощи ДСР в разбавленных водных растворах  ГМ ПА обнаружены медленная и быстрая моды соответствующие диффузионному движению отдельных макромолекул и их агрегатов – наногелей. Размер макромолекул совпадает с отдельными объектами растворов ПАК. Определены характерные размеры объектов и их зависимость от концентрации  полимера и соли. Предложена модель образующихся наногелей. При помощи метода крио-ПЭМ были получены изображения объектов в системе. Кроме отдельных макромолекул и агрегатов так же были обнаружены кластеры агрегатов, состоящие их двух или трех сферических агрегатов, которые имеют размеры около 90 нм. Образование кластеров агрегатов объяснено высокой степенью гидрофобности полимеров, что приводит к существованию гидрофобных групп, не включенных в гидрофобные домены и способных объединять наногели в кластеры.

Обнаруженные в работе наногели и их кластеры благодаря размеру менее 200 нм могут быть перспективны для применения в качестве наноконтейнеров для доставки лекарственных средств или биологически активных веществ. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  №19-03-00879.