Восстановление механических свойств гидрогелей на основе двойных сеток гидроксипропилгуара и полиакриламида с динамическими сшивками.

Алешина А.Л.1, Оспенников А.С. 1

1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: aleshina@polly.phys.msu.ru

Интерес к двойным полимерным сеткам в последние годы стремительно возрастает. Особое внимание уделяется гидрогелем на основе двух полимеров. Каждый полимер сшит в собственную сетку, причем сетки отличаются не только типом полимера, но и типами сшивок. Благодаря совокупности свойств каждой сетки, такие системы обладают огромной механической прочностью. Причем одиночные сетки не обладают такими свойствами.

В литературе были исследованы различные двойные сетки, механические свойства которых лучше, чем механические свойства одиночных сеток. При этом наиболее изученными являются двойные сетки, в которых полимерные молекулы сшиты «химическими» сшивками. Однако, такие гидрогели не обладают способностью к самовосстановлению механических свойств после сильных механических деформаций. Это объясняется необратимым разрывом «химических» сшивок. Поэтому перспективным являются системы, в которых полимерные молекулы сшиты другим типом сшивок, которые способны восстанавливаться после деформации. В данной работе были исследованы двойные сетки, которые сшиты «физическими» сшивками, что придает гидрогелям способность к самозаживлению после снятия прикладываемого напряжения.

В ходе работы были получены двойные сетки, где первая сетка представляла собой сетку на основе гидроксипропилгуара, а вторая – сетку на основе полиакриламида. Вторая сетка – ПАА - образовывается в процессе фотополимеризации, которая проводится внутри первой сетки полисахаридного геля. В первой сетке молекулы гидрокспиропилгуара сшиты динамическими ковалентными сшивками, которые способны перестраиваться и рекомбинировать во время деформации, что придает образцам способность к восстановлению механических свойств после снятия прикладываемого напряжения.  Молекулы полиакриламида также сшиты «физическими» сшивками, которые представлены сферическими мицеллами поверхностно-активного вещества. Показано, что такие гели способны к самовосстановлению после деформации и обладают высокими механическими свойствами, в сравнении с компонентами сеток по отдельности.

Благодарность. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 18-73-10162.