Исследование карбоксиметилцеллюлозы на уровне отдельных молекул с использованием атомно-силовой микроскопии

Федорова У.А

Студентка, 2 курс магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

биологический факультет, Москва, Россия

E–mail: ulyana.fedorova97@mail.ru

В материаловедении растет количество публикаций об исследованиях веществ на уровне единичных молекул и атомов. Для получения изображений на таком уровне может применяться атомно-силовая микроскопия (АСМ). Она позволяет нам определять рельеф поверхности с высоким разрешением.  Если исследуемый образец представляет собой раствор или суспензию, то его необходимо адсорбировать на твердую подложку, к которой предъявляются некоторые специфические требования. Во-первых, ее шероховатость должна быть минимальной, так как чем ровнее подложка, тем меньшие объекты мы можем наблюдать на ней. Во-вторых, важным требованием является хорошая адгезия вещества к подложке.

АСМ широко используется для визуализации молекул природных и синтетических полимеров. Из природных полимеров, полисахариды исследованы этим методом в меньшей степени, чем нуклеиновые кислоты и белки, а их представитель карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) практически не исследована, ее исследованию на масштабе отдельных молекул посвящены лишь единичные работы [1, 2]. Нами были не только получены изображения единичных полимерных цепочек КМЦ, но и проведена количественная обработка данных.

Для получения необходимых изображений карбоксиметилцеллюлозы была выбрана немодифицированная подложка из графита. Затем была выбрана концентрация, при которой адсорбированные на подложку молекулы располагались на заметных расстояниях (~100 нм) друг от друга. Под это требование подошла концентрация 60 мкг/мл. Время адсорбции было минимальным, не более 3 с. Благодаря этому количество примесей, адсорбированных на подложку, также было минимальным – это было продемонстрировано в многократных контрольных экспериментах. Обработка полученных изображений позволила определить высоту, объем, площадь частиц. Экспериментально измеренное значение объема 225  хорошо совпало с теоретическим, которое было получено исходя из химической структуры КМЦ.

Продолжением данной работы является исследование влияния pH на поведение единичных молекул, а также сравнение размеров молекул на подложке – по данным АСМ – и размеров молекул в растворе – по данным DLS (динамическое рассеяние света).

Литература

1. Ueno T, Yokota S, Kitaoka T, Wariishi H. Conformational changes in single carboxymethylcellulose chains on a highly oriented pyrolytic graphite surface under different salt conditions. Carbohydr Res. 2007, 342(7), 954–960.

2. Wan Z. Li L. Cui S. Capturing the portrait of isolated individual natural cellulose molecules. Biopolymers. 2008, 89, 1170–1173.