Бинарные сополимеры акрилонитрила с алкилакрилатами: синтез и термическое поведение

Максимов Н.М.,1 Гребенкина Н.А.,2 Томс Р.В.3

Студент, 2 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2 Российский химико-технологический университет, ВХК РАН, Москва, Россия

3 МИРЭА – Российский технологический университет, ИТХТ им. М.В. Ломоносова,

Москва, Россия

E–mail: nmm33@mail.ru

В последние годы ведутся активные исследования в области разработки новых методов получения высокопрочных и высокомодульных углеродных волокон на основе сополимеров акрилонитрила (АН). Традиционным способом получения таких сополимеров является классическая радикальная полимеризация, в ходе которой образуются макромолекулы, неоднородные по молекулярной массе и составу. Как следствие, структурные дефекты в макромолекулах оказывают негативное влияние на термические превращения в сополимерах АН при термоокислительной стабилизации. Минимизировать количество структурных дефектов в полимере возможно с использованием процессов радикальной полимеризации с обратимой деактивацией цепи, которые позволяют получать полимеры с низкой дисперсностью по молекулярной массе и высокой композиционной однородностью. Одним из наиболее перспективных вариантов такого подхода является использование радикальной полимеризации с обратимой передачей цепи (ОПЦ) по механизму присоединения-фрагментации.

Целью данной работы является контролируемый синтез методом ОПЦ и сравнительное изучение термического поведения бинарных сополимеров АН с алкилакрилатами в зависимости от природы алкильного заместителя в акрилате (метил, бутил и лаурил) и содержания алкилакрилата в мономерной смеси.

Синтез сополимеров проводили до предельных конверсий при 80°С и массовом содержании мономеров в ДМСО 40 % с использованием динитрила азобисизомаляной кислоты (ДАК) в качестве инициатора и дибензилтритиокарбоната (БТК) в качестве ОПЦ-агента. Концентрацию алкилакрилата варьировали от 2 до 10 мол.% по отношению к АН.

Независимо от природы алкилакрилата и его содержания в смеси выбранные условия позволяют получить сополимеры с высоким выходом, среднечисловой молекулярной массой (70 – 100)103 и дисперсностью 1.5 – 1.7. Последняя существенно ниже, чем для сополимеров, образующихся в классической радикальной полимеризации (выше 2). Исследование термического поведения сополимеров методом ДСК в инертной атмосфере и на воздухе показало, что при увеличении содержания алкилакрилата в сополимере процесс циклизации сополимера наблюдается при более высокой температуре и характеризуется менее выраженным экзо-эффектом. Начало экзо-эффекта зависит также от длины алкильного заместителя в алкилакрилате. Увеличение длины алкильного заместителя приводит к смещению термограммы в область высоких температур и понижению экзо-эффекта.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 18-29-17004).