Получение золотых и серебряных наночастиц в водных растворах полидиметиламиноэтилметакрилата

Шарифуллин Т.З., Филатова Л.Ю.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: timsha.359@mail.ru

Металлсодержащие наночастицы обладают уникальными оптическими, электрическими характеристиками и антибактериальными свойствами [1-3]. Это обусловливает широкие перспективы их практического применения в качестве бактерицидных и обеззараживающих агентов [1,3], для диагностики различных заболеваний и доставки лекарственных препаратов [1,2], а также в качестве катализаторов [4].

В водных растворах металлсодержащие наночастицы зачастую подвергаются коагуляции и окислению, однако использование полиэлектролитов в качестве стабилизатора предотвращает протекание этих процессов [4]. Кроме того полиэлектролиты, функциональные группы которых способны связывать ионы металлов, можно использовать в качестве полимерных матриц, на которых происходит синтез металлсодержащих наночастиц, что позволяет добиваться эффективного контроля размеров последних [4].

Данная работа посвящена получению наночастиц золота и серебра путем химического восстановления тетрахлораурат-ионов ([AuCl4]-) и ионов серебра (Ag+) в водных растворах слабого полиэлектролита полидиметиламиноэтилметакрилата (ПДМАЭМА), переход которого из полностью заряженного (протонированного) состояния в полностью незаряженное (депротонированное) осуществляется в интервале 4 ≤ pH ≤ 9. Ионогенные группы ПДМАЭМА находились в 20-кратном избытке по отношению к металлсодержащим ионам. При восстановлении использовали 2-кратный мольный избыток тетрагидробората натрия. Образование наночастиц металлов сопровождалось окрашиванием водных смесей [AuCl4]- и Ag+ с ПДМАЭМА в пурпурный и желтый цвета, соответственно, а также приводило к изменению их оптических спектров. Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что средний размер образующихся в подобных системах золотых наночастиц составляет 4-5 нм, в то время как средний размер наночастиц серебра в аналогичных системах составляет 2-3 нм. Установлено, что ПДМАЭМА эффективно стабилизирует полученные наночастицы переходных металлов, дисперсии которых в водных растворах такого полимера сохраняют коллоидную устойчивость, по меньшей мере, в течение месяца.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект РНФ 18-44-04011).

Литература

1. B. Tao, C. Lin, Y. Deng, Z. Yuan, X. Shen, M. Chen, Y. He, Z. Peng, Y. Hu, K. Cai. Copper nanoparticles-embedded hydrogel for killing bacteria and promoting wound healing with photothermal therapy // J. Mater. Chem. B. 2019, v. 7, pp. 2534-2548.

2. Н.С. Марченков, Н.В. Марченко. Наночастицы золота и их применение для тераностики заболеваний человека // Медицинская физика. 2014, т. 4, с. 64-77.

3. L. Tang, L. Zhu, F. Tang, C. Yao, J. Wang, L. Li. Mild Synthesis of Copper Nanoparticles with Enhanced Oxidative Stability and Their Application in Antibacterial Films // Langmuir. 2018, v. 34, pp. 14570-14576.

4. A.A. Зезин. Синтез гибридных материалов в матрицах полиэлектролитов: контроль размеров и пространственной организации металлических наноструктур // Высокомолекулярные соединения. Серия С. 2016, т. 58, с. 128-141.