Управляемый синтез сополимеров акриловой кислоты и стирола в малополярном растворителе

Осипова Н.И.1

Студент, 2 курс магистратуры

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова

E–mail: natosi2008@yandex.ru

В последние десятилетия большой интерес вызывают функциональные полимеры заданной архитектуры, к которым можно отнести амфифильные сополимеры, способные к самоорганизации в водных средах. Их свойства в блоке и растворе зависят от молекулярной структуры цепи, т.е. от ее химического состава и характера последовательности гидрофильных и гидрофобных звеньев. Функциональные полимеры с амфифильными свойствами можно получать несколькими способами: «живой» ионной полимеризацией и радикальной полимеризацией с обратимой деактивацией цепи.

Мономерная пара акриловая кислота и стирол хорошо описана в классической радикальной полимеризации, но, несмотря на это, такой вид полимеризации не позволяет контролировать процесс сополимеризации и получать сополимеры с высокой композиционной однородностью и узким ММР. Поэтому в настоящей работе использована полимеризация с обратимой передачей цепи (ОПЦ), которая является частным случаем полимеризации с обратимой деактивации цепи. Она подходит для широкого круга мономеров с разными функциональными группами и более толерантна к условиям проведения синтеза.

Ранее в наших работах было показана принципиальная возможность проведения ОПЦ-сополимеризации акриловой кислоты и стирола в полярном растворителе ДМФА по «живому» механизму независимо от химической природы ОПЦ-агента. Целью настоящей работы является детальное изучение закономерностей ОПЦ-полимеризации мономерной пары акриловая кислота и стирол в растворе малополярного 1,4-диоксана под действием симметричных тритиокарбонатов.

Показано, что сополимеризация идет по «живому» механизму под действием низкомолекулярного и полимерных тритиокарбонатов независимо от состава мономерной смеси. Среднечисловая молекулярная масса сополимеров линейно возрастает с конверсией, а дисперсность сополимеров по молекулярной массе существенно ниже, чем в классической радикальной полимеризации.

Изучено влияние химической природы, концентрации ОПЦ-агента, а также состава мономерной смеси на относительную активность мономеров и состав образующихся сополимеров.