Модификация поверхности электрохимических сенсорных устройств нанокомпозитами на основе углеродных нанотрубок и ионогенных диблоксополимеров

Коняхина Аполлинария Юрьевна

Студентка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Чувствительность электрохимических сенсорных устройств определяется эффективностью сопряжения анализируемого объекта с нанокомпозитным материалом, используемым для модификации электродов. Углеродные наноматериалы (одно- и многостенные углеродные нанотрубки, графен, оксид графена и проч.) широко используются в качестве компонента, обеспечивающего улучшенную проводимость композита и эффективность переноса электронов. Однако эти материалы, в общем, являются трудно диспергируемыми (в особенности в водных средах), что вызывает значительные трудности и ограничивает их практическое использование для модификации электродов.

Данная работа посвящена конструированию и исследованию строения нанокомпозитных покрытий на основе углеродных нанотрубок и амфифильных ионогенных диблоксополимеров. Гидрофобный фрагмент таких диблоксополимеров адсорбируется на поверхности частиц углеродного наноматериала, а гидрофильный обеспечивает их диспергирование и высокую коллоидную устойчивость в водных средах [1]. Степень и качество интеграции углеродного наноматериала в нанокомпозитном покрытии определяет качество, чувствительность и, в конечном итоге, рыночную конкурентоспособность биоаналитического устройства.

В ходе работы получены универсальные, удобные в обращении и обладающие высокой коллоидной устойчивостью дисперсии многостенных углеродных нанотрубок в водных растворах катионных (полибутадиен-блок-полидиметиламиноэтилметакрилат, полистирол-блок-полидиметиламиноэтил-метакрилат), анионных (поли-н-бутилметакрилат-блок-полиакриловая кислота, поли-н-бутилакрилат-блок-полиакриловая кислота) и полиамфолитных (полистирол-блок-полидегидроаланин) амфифильных диблоксополимеров с различными соотношениями длин блоков. Показано, что модификация планарных графитовых электродов такими дисперсиями позволяет многократно увеличить электрохимические отклики анализируемых биомолекул (цитохрома с, ДНК).

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-44-04011).

Литература

- Felix Schacher, Eva Betthausen, Andreas Walther, Holger Schmalz, Dmitry V. Pergushov and Axel H. E. Muller. Interpolyelectrolyte Complexes of Dynamic Multicompartment Micelles // ACSNano. 2009. №8. C. 2095−2102.