Исследование лиофильных свойств материалов на основе хитозана, модифицированных сополимерами глицидилметакрилата и алкилметакрилатов

Ярцева В.М., Брюзгина Е.Б.

Аспирант

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет,

Волгоград, Россия

E–mail: yvita2311@gmail.com

Хитозан – природный полисахарид, обладающий тремя типами функциональных групп и высокой реакционной способностью, что в совокупности с рядом его уникальных свойств, возобновляемостью природных источников сырья обуславливает интерес к получению новых производных. Регулирование лиофильных свойств хитозана, в том числе и с помощью химической модификации, позволяет получать фильтрующие материалы [1, 2] и сорбенты [3], предназначенные для разделения водно-органических эмульсий.

В качестве модификаторов в работе использовались сополимеры глицидилметакрилата и алкилметакрилатов, обладающие реакционноспособными оксирановыми циклами в структуре, которые обеспечивают возможность химического закрепления сополимера на субстрате [4]. Прививка сополимеров глицидилметакрилата осуществлялась по методу “grafting to” на поверхность двух типов хитозановых материалов – пленочных и губчатых.

Согласно результатам, полученным при измерении угла смачивания в начальный момент времени и в динамике для характеристики стабильности свойств, влагопоглощения, а также набухания в водной и органической средах, модификация поверхности хитозана придает материалу выраженные гидрофобные и олеофильные свойства.

Модификация пленочных материалов не позволяет добиться значительного изменения гидрофобных свойств, угол смачивания на модифицированных пленках не превышает 110°, что связано в первую очередь со структурой поверхностного слоя – отсутствием необходимого уровня шероховатости [5]. Губчатые материалы обладают многоуровневой шероховатостью, обусловленной высокой пористостью, которая может регулироваться концентрацией сшивающего агента. Данные характеристики способствуют достижению свойств поверхности близких к супергидрофобным.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта № 19-73-10147.

Литература

1. Meng, G. et al. Fabrication of superhydrophobic cellulose/chitosan composite aerogel for oil/water separation // Fibers & Polymers. 2017, №18(4). р. 706-712.

2. Chaudhary, J. P. et al. Chitosan-based aerogel membrane for robust oil-in-water emulsion separation // ACS applied materials & interfaces. 2015, V. 7, №. 44. p. 24957-24962.

3. Li, A. et al. An environment-friendly and multi-functional absorbent from chitosan for organic pollutants and heavy metal ion // Carbohydrate Polymers. 2016, №148. р. 272-280.

4. Bryuzgin, E. V. et al. Superhydrophobic behavior of lauryl methacrylate copolymers on the cotton fabric surface // Surface Innovations. 2017, V. 5, №3. р. 147-153.

5. Бойнович Л. Б., Емельяненко А. М. Гидрофобные материалы и покрытия: принципы создания, свойства и применение // Успехи химии. 2008, Т. 77, №. 7. С. 619-638.