Исследование кинетики уретанообразования неполных нитратов циклодекстрина

Евдокимов П.П., Тарасов А.Е.

Студент, 3 курс специалитета

Московский Государственный Университет им. М В. Ломоносова, Факультет

фундаментальной физико химической инженерии, Москва, Россия

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: pasharus1@mail.ru

β-циклодекстрин (ЦД) – биосовместимостимый и биоразлагаемый полиол, содержащий 21 гидроксильную группу. Одной отличительной особенность β-циклодекстрина является его способность образовывать комплексы включения по типу гость-хозяин с различными органическими молекулами, что используется для создания полиуретанов, способных адсорбировать органические молекулы из растворов []. Из-за малой растворимости β-циклодекстрина в органических растворителях и его гидрофильности для проведения реакций уретанообразования используют гидрофильные растворители, например, диметилсульфоксид или диметилформамид, что может способствовать увеличению содержания влаги в реакционной смеси и протеканию побочной реакции мочевинообразования. В то же время неполный нитрат β-циклодекстрина (НЦД), являясь более гидрофобным соединением, растворим в менее гигроскопичных растворителях таких как тетрагидрофуран. Использование тетрагидрофурана по сравнению с диметилсульфоксидом или диметилформамидом более предпочтительно, поскольку обеспечивает проведение реакции уретаннобразования в более сухих условиях, что приводит к меньшему расходу диизоцианата на побочную реакцию мочевинообразования и получению полимера с более воспроизводимыми свойствами. Более того, варьирование степени замещения НЦД позволяет изменять степень сшивки полимера и, как следствие, его свойства []. В литературе не имеется данных об особенностях реакции уретанообразования неполных нитратов β-циклодекстрина с изоцианатами (ГМДИ).

Цель настоящей работы – исследование кинетических закономерностей реакции уретанообразования между неполными нитратами β-циклодекстрина с различной степенью замещения и гексаметилендиизоцианатом.

Была исследована кинетика реакции уретанообразования между неполными нитратами ЦД и ГМДИ как при различных температурах протекания процесса, так и с НЦД имеющими различную степень замещения гидроксильных групп на нитратные. Скорость реакции уретанообразования возрастала с увеличением степени замещения гидроксильных групп на нитратные в НЦД и повышением температуры реакции. Из зависимости скорости реакции от температуры была определена эффективная энергия активации.

Энергия активации реакции уретанообразования при взаимодействии НЦД с ГМДИ составляет 41,1 кДж/моль. Это значение несколько ниже, чем значения энергии активации обычно наблюдаемые при взаимодействии ГМДИ с различными диолами (60 – 68 кДж/моль). Пониженная энергия активации в случае взаимодействия НЦД с ГМДИ, как и возрастание наблюдаемой константы скорости реакции уретанообразования при увеличении СЗ гидроксильных групп на нитратные в НЦД свидетельствуют об активирующем влиянии нитратных групп на реакцию уретанообразования.

Ozmen E. Y. et al. Synthesis of β-cyclodextrin and starch based polymers for sorption of azo dyes from aqueous solutions //Bioresource technology. – 2008. – Т. 99. – №. 3. – С. 526-531.

Rodin M. et al. Synthesis and Properties of Polyurethane Hydrogel Based on β‐Cyclodextrin Partial Nitrates and Poly (ethylene glycol) //Macromolecular Symposia. – 2019. – Т. 385. – №. 1. – С. 1800161.