Получение гидроксиэтил-производного частичного нитрата β-циклодекстрина полимеризацией окиси этилена

Бадикова А.Г., Тарасов А.Е.

Студент, 3 курс специалитета

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Факультет

фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: badikova10_10@mail.ru

Циклодекстрины (ЦД) являются циклическими олигосахаридами, которые имеют форму усеченных конусов с липофильной полостью и гидрофильной внешней поверхностью. Благодаря своему строению ЦД способны формировать комплексы по принципу «хозяин-гость». Образование данных комплексов сильно изменяет свойства и ЦД, и соединения гостя, благодаря этому они находят обширное применение в различных отраслях промышленности [1].

Метод получения неполных нитратов β-ЦД (НЦД) представлен в статьях [1, 2]. Эти производные β-ЦД являются донорами оксида азота, поэтому могут применяться в качестве лекарственных средств. Частичный нитрат β-ЦД нерастворим в воде. Для увеличения растворимости β-ЦД в воде его можно модифицировать, например, путем получения гидроксиалкил эфиров β-ЦД. В литературе указано, что растворимость в воде при комнатной температуре модифицированного гидроксиэтил-β-ЦД относительно исходного β-ЦД может быть увеличена с 1,8г/100мл до 60г/100мл. Причем степень замещения можно контролировать путем варьирования количества реагентов. Поэтому было выдвинуто предположение, что можно увеличить растворимость НЦД в воде, функционализируя его гидрофильным полимером [3].

Целью работы являлось исследование возможности функционализации НЦД окисью этилена (ОЭ) для придания ему гидрофильных свойств.

В ходе исследования было апробировано два подхода к функционализации НЦД: катионная полимеризация по методу активированного мономера и анионная полимеризация. Было изучено влияние количества ОЭ на степень функционализации ею НЦД при проведении полимеризации ОЭ по двум вышеупомянутым подходам. Было показано, что в обоих случаях увеличение количества ОЭ приводит не только к функционализации НЦД, но и к образованию гомополимера ОЭ. На ряду с этим, было установлено, что степень нитрования β-ЦД незначительно влияет на степень замещения при проведении полимеризации. При анализе продуктов катионной и анионной полимеризации было определено, что в среднем на одну молекулу НЦД приходилось от 5 до 24 мономерных звеньев ОЭ. Однако полученные продукты реакции как в первом, так и во втором случае были не растворимы в воде, хотя из приведенных в литературе данных [4] этой степени замещения было достаточно для придания гидрофильных свойств β-ЦД.

Литература

1. Михайлов Ю. М., Романова Л. Б., Тарасов А. Е. и др. Исследование процесса получения нитратов циклодекстрина // Журнал прикладной химии. – 2018. – Т. 91. – № 7. – С. 1049–1054.

2. Романова Л. Б., Баринова Л. С., Лагодзинская Г. В. и др. Получение и анализ методом ЯМР нитратов бета-циклодекстрина // Журнал прикладной химии. – 2014. – Т. 87. – № 12. – С. 1809–1815.

3. Patent Canada № CA1281320C, 20.02.1987. Robert B. Friedman. Process for producing modified cyclodextrins.

4. Armstrong D. W., Faulkner Jr J. R., Han S. M. Use of hydroxypropyl-and hydroxyethyl-derivatized β-cyclodextrins for the thin-layer chromatographic separation of enantiomers and diastereomers //Journal of Chromatography A. – 1988. – Т. 452. – С. 323-330.