Гидрогели на основе сеток сшитого полиакриламида и мицелл поверхностно-активного вещества со способностью к восстановлению механических свойств.

Оспенников А.С., Алешина А.Л.

Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: aleks-16-1999@mail.ru

В последнее время двойные полимерные сетки, которые состоят из двух сеток с сильно отличающимися свойствами, представляют большой интерес, так как обладают высокими механическими свойствами.

В литературе было предложено достаточно много двойных сеток на основе двух сшитых полимеров, но они не обладают способностью к быстрому восстановлению механических свойств. Перспективным является создание двойных сеток на основе полиакриламида и супрамолекулярных цепей ПАВ [1], поскольку они обладают способностью к быстрому восстановлению и высокими механическими свойствами. Такими цепями могут служить цилиндрические мицеллы, образованные за счет самоорганизации молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ).  Такие гели могут быть чрезвычайно перспективными в качестве гидрогелей для мягких тканей, таких как хрящ, сухожилие, мышцы и т.д.

Вначале исследовали взаимодействие мономера акриламида (АА) с мицеллами, получили, что акриламид по-разному влияет на линейные и разветвленные мицеллы. Для линейных вязкость сразу уменьшается с увеличением концентрации мономера, а для разветвленных - сначала увеличивается, а после достижения критической концентрации акриламида уменьшается. Методом нейтронного рассеяния было показано, что при малых концентрациях соли цилиндрические мицеллы переходят в сферические, а при больших концентрациях соли - в короткие цилиндрические.

Затем в работе исследовали систему из полиакриламида и мицелл в отсутствие сшивателя: наблюдалось увеличение вязкости по сравнению с каждым из компонентов по-отдельности. В системе обнаружено микроструктурирование с областями размером 1-10 мкм вследствие наличия слабого отталкивания между полимерными цепями и молекулами ПАВ. И это стало основой для создание двойных сеток.

После получены гели, содержащие сшитую полиакриламидную сетку и цилиндрические мицеллы ПАВ, обладающие выраженными упругими свойствами, в несколько раз превышающими свойства каждой из сеток по отдельности. На основе нейтронного рассеяния подтверждено, что молекулы ПАВ образуют структуры цилиндрической формы, а также обнаружено микроструктурирование, подобно системе в отсутствие сшивателя.

На основе работы созданы двойные сетки из сшитого ПАА и цилиндрических мицелл ПАВ.

Благодарность.  Работа выполнена при поддержке проекта Российского научного фонда № 18-73-10162.

Литература

[1] Shibaev A.V., Ospennikov A.S., Kuklin A.I., Arkharova N.A., Orekhov A.S., Philippova O.E Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects // 2019   Vol.586