Синтез звездообразных полимеров на основе линейных н-бутилакрилат-стирольных сополимеров и (ди)метакрилатного ядра методом «живой» радикальной полимеризации

Ваганов Евгений Владимирович

Аспирант

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: vaganov@icp.ac.ru

Радикальная полимеризация, протекающая по механизму обратимой передачей цепи (ОПЦ) дает широкие возможности для контролируемого синтеза различных полифункциональных полимеров заданного состава, строения и молекулярно-массового распределения [1, 2]. В частности, развитие данного метода позволяет синтезировать звездообразные полимеры, которые получают по двум общим методам: «core-first», на первом этапе которого образуется ядро с последующим ростом от него лучей, и «arm-first», при котором сначала образуются полимерные лучи с последующим объединением и формированием ядра [3].

Звездообразные полимеры, состоящие из ядра полимерного наногеля и лучей линейных полимерных цепей, могут быть использованы в качестве перспективных добавок в полиметилметакрилат с целью повышения ударопрочности органических стекол [4].

Целью работы является синтез звездообразных полимеров методом «arm-first» с лучами линейными сополимерами н-бутилакрилата и стирола и наногелевым ядром из (ди)метакрилатов.

На первом этапе работы синтезированы сополимеры н-бутилакрилата и стирола (88:12 мас.%) методом «живой» радикальной полимеризации в присутствии ОПЦ-агента, дибензилтритиокарбоната, с целью их использования в качестве прекурсоров звездообразных полимеров. Изучены кинетические закономерности ОПЦ-полимеризации и молекулярно-массовые характеристики сополимеров. Состав полимерных продуктов исследовали методами ЯМР- и ИК-спектроскопии. Показан линейный рост молекулярной массы сополимеров от конверсии мономеров, что указывает на реализацию режима «живых» цепей.

Затем исследовали радикальную сополимеризацию диметакрилата триэтиленгликоля и метилметакрилата (50:50 мас.%) в сильно разбавленном растворе толуола (92 мас.%) в присутствии линейных сополимеров н-бутилакрилата и стирола (10, 20 и 30 м.ч.). Изучены кинетические закономерности радикальной сополимеризации диметакрилата триэтиленгликоля и метилметакрилата в присутствии линейных сополимеров. Размеры макромолекулярных объектов в растворе толуола и метилметакрилата определяли методом динамического рассеяния света.

Работа выполнена в рамках госзадания ИПХФ РАН (№ госрегистрации АААА-А19-119041090087-4) при частичной финансовой поддержке Программы Президиума РАН «Наноструктуры» (№ госрегистрации АААА-А18-118111390034-6).

Литература

1. Черникова Е.В., Сивцов Е.В. // Высокомолекулярные соединения – 2017. – Т.59. – №2. – C. 93-123.

2. Королев Г.В., Марченко А.П. // Успехи химии – 2000. – 69 (5). – С. 447-475.

3. Barner-Kowollik C. Handbook of RAFT polymerization – Sydney: Verlag GmbH and Co. KGaA, 2008. – P. 343-358.

4. PMMA moulding compounds with improved impact resistance. Pat. US 7605193.