Гибридный адсорбент на основе цеолита, модифицированного гиперразветвленным полиэфирополи(N-бензоилтиокарбматом)

Максимов А.Ф.1, Эрнандес А.-М.П.1, Жукова А.А.1, Кудряшова Д.А.1, Кутырева М.П.2, Кутырев Г.А.1

Студент, 2 курс магистратуры

1Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Казань, Россия

2Казанский федеральный университет, Казань, Россия

E–mail: maximov1994aleksey1221@yandex.ru

Проведена функционализация цеолита марки NaX гиперразветвленным полиэфиром, содержащим концевые N-бензоилтиокарбаматные группы с использованием в качестве линкера 2,4-толуилендиизоциоаната. Гиперразветвленный полиэфирополибензоилтиокарбамат получен присоединением бензоилизотиоцианата к полиэфирополиолу второй генерации, содержащему 16 концевых гидроксильных групп. Методами ЯМР 1Н, 13С и ИК спектроскопии установлено, что аддукт содержит 8 N-бензоилтиокарбаматных фрагментов.

На второй стадии проведена реакция цеолита, поверхность  которого предварительно обработана раствором NaOH, c 2,4-толуилендиизоцианатом. Степень модификации цеолита определяли методами ИК спектроскопии и потенциометрического титрования. Гибридный адсорбент III получен путем присоединения гиперразветвленного полиэфира I к модифицированному цеолиту II.

Методами ДСК и ТГА анализа определены температура начала деструкции адсорбента III и потеря массы за счет отщепления органических фрагментов. Полученный гибридный лиганд III в дальнейшем использовали для экстракции ионов d-металлов.