Влияние вязкости дисперсионной среды на реологическое поведение суспензий галлуазита в полидиметилсилоксане в электрическом поле

Соколов М.А.,1,2 Кузнецов Н.М.,2 Белоусов С.И.,2 Чвалун С.Н.2,3

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский физико-технический институт, Москва, Россия

2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

3ИСПМ им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E–mail: drazgon1@gmail.com

В настоящее время развивается область материаловедения, изучающая так называемые умные материалы, характеристики которых значительно меняются под влиянием внешних воздействий, таких как механическая напряжение, магнитное и электрическое поле, изменение температуры, освещённости, влажности и других. Умные материалы получили широкое применение в различных областях производства в качестве составных частей устройств, сложным образом реагирующих на изменение внешних условий.

Примером умных материалов являются электрореологические жидкости. Под действием электрического поля их вязкость за миллисекунды увеличивается на несколько порядков, а после прекращения воздействия принимает прежнее значение. Обычно электрореологические жидкости являются суспензиями микро- или наночастиц в неполярной непроводящей среде, в качестве которой часто выступают полимерные масла. Причиной изменения реологического поведения суспензии является образование поляризованными частицами колончатых структур, затрудняющих течение вплоть до полного его прекращения – в этом случае суспензия упруго, подобно твёрдому телу реагирует на механическое напряжение, не превышающее предел текучести.

Интенсивность влияния электрического поля зависит от множества факторов. Например, частицы анизометричной формы способны образовывать колончатые структуры при гораздо меньших наполнениях [1-2] по сравнению со сферическими частицами, и потому являются перспективными наполнителями для электрореологических жидкостей. Кроме того на электрореологическое поведение суспензий может влиять вязкость дисперсионной среды. Целью работы является изучение влияния вязкости дисперсионной среды на реологическое поведение суспензий с частицами анизометричной формы под действием электрического поля.

В качестве дисперсной фазы использовали частицы галлуазита (природного слоистого алюмосиликата) с характеристическим отношением порядка 5, в качестве дисперсионной среды – полидиметилсилоксан различной вязкости (50, 100 и 400 сСт). Реологическое поведение суспензий с концентрацией наполнителя 1, 2, 4 и 8 масс. % под действием поля напряжённостью до 5 кВ/мм изучали методом ротационной вискозиметрии. В режиме сдвигового течения получены кривые течения и определены значения предела текучести Для оценки вклада вязкой и упругой составляющей в поведение суспензий были получены значения модулей накопления и потерь в ходе осцилляционных тестов. Также оценена седиментационная устойчивость суспензий.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 
18-03-00078 A.

Литература

1. Stolyarova, D.Yu. et al Electrorheological behavior of low filled suspensions of

highly anisometric montmorillonite particles // Journal of Applied Polymer Science. 2019, Vol

136, № 25. – P. 47678.

2. Kuznetsov, N.M. et al. Halloysite nanotubes: Prospects in electrorheology // EXPRESS polymer

letters. 2018, Vol. 12, № 11. – P. 958-965.