Сополимер хитозана с акриламидом – “зелёный” ингибитор образования гидратов метана кинетического действия.

Ярковой В.В.1

Студент, 4 курс специалитета

1Казанский федеральный университет,

химический институт, Казань, Россия

E–mail: waldemaryarkovoi@gmail.com

Газовые гидраты известны как основная проблема обеспечения потока углеводородов в трубопроводах из-за гораздо более короткого времени, необходимого для их образования и осаждения, по сравнению с коррозией, асфальтенами и парафинами [1].

Данное исследование заключается в введении сополимера хитозана с акриламидом в качестве перспективного “зелёного” кинетического ингибитора гидратообразования. Оценка эффективности ингибирования проводилась в перемешивающей ячейке высокого давления и дифференциально сканирующим микрокалориметром (HP-μDSC). Результаты показали, что образование гидрата значительно задерживается по сравнению с системой чистой воды. Поскольку образование гидратов является экзотермической реакцией в которой молекулы газа проникают в полости между молекул воды, то данный процесс связан с обнаруживаемыми изменениями давления и температуры. При тестировании сополимера хитозана в перемешивающей ячейке высокого давления выявлено, что среднее время начала гидратообразования (в концентрациях 0.1%, 0.5% и 1% м.д.) составляет 46.2, 58.4 и 132.3 мин соответственно. Эти результаты демонстрируют, что сополимер хитозана с акриламидом может действовать как хороший кинетический ингибитор, поскольку было отмечено увеличение времени индукции образования в 13 раз по сравнению с чистой водой. В экспериментах HP-μDSC температура начала образования гидрата метана в чистой воде составляет -12.7 oC, в то время, как в присутствии сополимера хитозана в трёх различных концентрациях, температура снижается до -15.76, -17.03 и -18.98 oC, соответственно (в концентрациях 0.1%, 0.5% и 1% м.д.). Площадь пика плавления гидрата газа в системе чистой воды составляет 2.015 Дж, но в присутствии сополимера хитозана в трёх различных концентрациях площадь пика уменьшается до 1.042, 0.868 и 0.509 Дж (в концентрациях 0.1%, 0.5% и 1% м.д.), соответственно. Кроме того, растворы сополимера хитозана не показали температуру помутнения до 100 oC, что даёт преимущество при их использовании в полевых условиях, поскольку кинетические ингибиторы на основе винилкапролактамов имеют температуру помутнения около 40 oC. Основываясь на данных результатах, можно предположить, что данная модификация хитозана с акриламидом является привлекательным вариантом для ингибирования образования газовых гидратов в соответствии с принципами зелёной химии.

Литература

1. Kelland M.A. Production Chemicals for the Oil and Gas Industry, 2014.