Синтез сополимеров акрилонитрила с контролируемым составом, структурой и молекулярно-массовыми характеристиками

Шаова А.А.,1 Балашов М.С.1

Студент, 2 курс магистратуры

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: bestiamalum@yandex.ru

Углеродное волокно (УВ) – ценный конструкционный материал, состоящий из тонких углеродных нитей, диаметром порядка 5-15 нм, ориентированных параллельно друг другу. Подобная структура обуславливает большую прочность волокна при растяжении. Кроме того, УВ обладают низким температурным коэффициентом линейного расширения, малым весом при большой удельной поверхности, высокой силой натяжения и химической инертностью [1].

Получают такие волокна термической обработкой природных или синтетических волокон-прекурсоров.  Для получения последних часто используется полиакрилонитрил и его сополимеры. Введение акриловой кислоты в состав такого сополимера обеспечивает снижение температуры и расширение температурного диапазона химических превращений полимера при термоокислительной стабилизации. Основные требования, предъявляемые к сополимеру-прекурсору: высокая молекулярная масса (ММ) и узкое молекулярно-массовое распределение (ММР), структурная и композиционная однородность.

Необходимые молекулярно-массовые характеристики достигаются применением контролируемой радикальной полимеризации с обратимой передачей цепи (ОПЦ). Механизм обратимой передачи цепи подразумевает введение в реакционную систему ОПЦ-агента, который способен обратимо связываться с растущими цепями, вызывая их временную дезактивацию, что позволяет замедлить стадию роста полимерной цепи и приводит к выравниванию ММ и сужению ММР [2]. Однако в результате процесса, протекающего по механизму ОПЦ, преимущественно образуется статистический сополимер [3].

Разработанная нами методика представляет собой комбинацию контролируемой радикальной полимеризации и непрерывного введения в реакционную систему более активного сомономера в процессе синтеза. Такой способ проведения синтеза имел целью предотвращение блочной сополимеризации с преимущественным вхождением в полимерную цепь акриловой кислоты при малых степенях конверсии.

Полученный сополимер акрилонитрила и акриловой кислоты исследовали методами ИК-Фурье-спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и гель-проникающей хроматографии. Продукт представляет собой узкодисперсный сополимер акрилонитрила и акриловой кислоты (ММР = 1,4 – 1,8), с молекулярной массой до 100 кДа. При помощи метода ИК-спектроскопии на основании калибровочных зависимостей удалось установить качественный и количественный состав сополимера.

Использование разработанной методики позволило достичь всех параметров, важных для прекурсора высококачественного углеродного волокна: узкого ММР при высокой молекулярной массе, структурной и композиционной однородности получаемого сополимера.

Литература

- Углеродные волокна и углекомпозиты: пер. с англ. / Под ред. Э. Фитцера. М.: Мир, 1988.

- Черникова Е.В. Псевдоживая радикальная гомо- и сополимеризация по механизму обратимой передачи цепи. / Диc. … д-ра. хим. наук: 02.00.06 / Е.В. Черникова. М.: МГУ, 2010.

- Matyjaszewski K. Handbook of Radical Polymerization / K. Matyjaszewski, T.P. Davis. New-York: John Wiley and Sons, Inc., 2002.