Разработка полимерных композитов на основе сополимера этилена с винилацетатом и поликарбоната методом сверхкритического флюидного антиратворителя

Ибатуллин А.Н.,1 Хузаханов Р.М.,1 Хайрутдинов В.Ф.,1

Аспирант, второй год обучения

1Казанский Национальный Исследовательский 
Технологический Университет, г. Казань, Россия

E–mail: azat.ibatullin.1996@mail.ru

Полимерные композиционные материалы сегодня являются наиболее перспективными конструкционными материалами. Основным технологическим приемом получения полимерных композитов является  механическое смешение. Однако смешение различных полимеров, в том числе и термодинамически несовместимых, в среде сверхкритического диоксида углерода – открывает новые перспективы в технологии композитов [1]. На это указывают исследования с использованием сверхкритических флюидов в области получении и переработки полимеров [2,3].

В настоящей работе было исследовано влияние режимных параметров ведения процесса диспергирования в сверхкритическом СО2 на некоторые термодинамические и физико-механические свойства полимерных смесей. Также были исследованы физико-механические свойства, кинетика кристаллизации и превращения фаз в смесях полимеров полученных смешением в расплаве.

В качестве объектов исследования нами были выбраны: сополимеры этилена с винилацетатом (СЭВА-113), и поликарбонат (ПК-010U). В качестве СКФ-антирастворителя в процессе диспергирования использовали диоксид углерода с чистотой 99,0%. В качестве органического растворителя был выбран толуол марки «особо чистый». Из ранее проведенных исследований было выявлено, что наиболее предпочтительным методом диспергирования СЭВА является метод SEDS [4].

В ходе исследования были получены смеси полимеров 
СЭВА-113 с ПК-010U с различными соотношениями, методом SEDS и традиционным методом смешения в роторном смесителе. Диспергирование смесей полимеров по методу SEDS проводилось при различных режимных параметрах осуществления процесса.

По результатам исследования диаграмм «плавление-кристаллизация-плавление» образцов процесса диспергирования можно сделать вывод, что для всех пар полимеров теплота плавления смесей, полученных смешением с использованием метода  SEDS, намного больше теплоты плавления смесей, полученных смешением в расплаве. Смешение в рамках метода SEDS приводит к увеличению степени кристалличности и соответственно к совершенствованию структуры полимерной матрицы, что отражается и на физико-механических свойствах смесей полимеров.

Литература

1. Гумеров Ф.М., Сабирзянов А.Н. и др. Суб- и сверхкритические флюиды в процессах переработки полимеров. –  Казань. Изд. «ФЭН». 2000. – 328 С.

2.Гильмутдинов И.М., Хайрутдинов В.Ф. и др. Диспергирование полимерных материалов с использованием  сверхкритических флюидных сред // СКФ ТП. 2009. №3, С. 25-38

3. Хайрутдинов В.Ф., Габитов Ф.Р. и др. Термодинамические основы процесса диспергирования поликарбоната с использованием метода SAS//СКФ-ТП. 2011. Т.6. №3, С. 62-78.

4.Гумеров Ф.М., Лунин В.В., и др. Метод сверхкритического флюидного антирастворителя. Некоторые приложения: Монография – Казань. Изд.-во Академия наук РТ, 2018. – 292с.