Наночастицы α-хитина – перспективный наполнитель для электрореологических жидкостей

Ковалева В.В.,1 Кузнецов Н.М.,2 Истомина А.П.,2,3 Чвалун С.Н.2,4

Студент, 4 курс бакалавриата

1Российский-химикотехнологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

3Российский технологический университет МИРЭА, Москва, Россия

4Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E–mail: victorykovaleya@gmail.com

Дисперсные системы, состоящие из диэлектрической непроводящей среды и поляризуемых частиц наполнителя, способны обратимо менять свое реологическое поведение с вязкого на упругое под действием электрического поля. Такие материалы называют электрореологическими жидкостями (ЭРЖ). Под действием электрического поля происходит поляризация и ориентация частиц наполнителя с образованием цепочек и колончатых структур, что приводит к быстрому и обратимому изменению реологических и физико-механических свойств (вязкости, предела текучести, модулей накопления и потерь и др.) [1].

В настоящее время перспективны наполнители с высоким характеристическим отношением, способные образовывать перколяционную сетку в суспензии при низких концентрациях. Одним из таких наполнителей является хитин. Следует добавить, что его уникальные свойства, среди которых отсутствие токсичности, биоразлагаемость и биосовместимость [2], открывают возможности для создания экологически безопасных ЭРЖ.

В ходе исследования были получены водные суспензии наночастиц α-хитина из панциря креветки методами ТЕМПО-окисления в щелочной среде, ТЕМПО-окисления в нейтральной среде и кислотного гидролиза. Все образцы были исследованы с помощью ИК-спектроскопии, атомно-силовой микроскопии и криоэлектронной микроскопии. По результатам кондуктометрического титрования образцов, полученных ТЕМПО-окислением, было определено число карбоксильных групп. Показано, что в щелочной среде реакция приводит к появлению большего количества карбоксильных групп. Для использования в качестве наполнителя ЭРЖ водные суспензии хитина лиофильно высушивали. Далее полученные наночастицы диспергировали в полидиметилсилоксане (ПДМС).

Суспензии наночастиц α-хитина в ПДМС проявляют электрореологический (ЭР) эффект. В работе исследованы зависимости ЭР эффекта от концентрации наночастиц хитина и от напряженности электрического поля. С увеличением напряженности электрического поля на кривых течения наблюдается рост значений предела текучести. Для оценки вклада вязкой и упругой составляющих в реологическое поведение образцов были определены частотные зависимости модулей накопления и потерь в линейном диапазоне вязкоупругости. С ростом напряженности электрического поля возрастает вклад упругой составляющей, что свидетельствует об образовании и упрочнении перколяционной сетки частиц наполнителя.

Литература

1. Dong, Yu. Z.  Recent development of electro-responsive smart electrorheological fluids/ Yu. Z. Dong, Yo. Seo, H. J. Choi// Soft Matter. – 2019. – Vol. 15. – P. 3473-3486.

2. Zeng, J.-B. Chitin whiskers: an overview/ J.-B. Zeng, Yi-S. He, Sh.-L. Li, Yu-Zh. Wang// Biomacromolecules. – 2012. – Vol. 13. – P. 1-11.

Благодарность

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 19-33-70023 мол_а_мос.