Биоцидные свойства композитных плёнок на основе полиэтилена и новых гуанидиновых соединений

Тихомиров В.А.1,2, Герасин В.А.1,2, Сивов Н.А.2, Журина М.В.3

Аспирант, 3 курс

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

Москва, Россия

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук

Москва, Россия

3 Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского, Федеральный исследовательский центр “Фундаментальные основы биотехнологии” Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: hasn200@mail.ru

Важное место в современных исследованиях занимает проблема придания свойств биоразлагаемости крупнотоннажным промышленным полимерам. Достаточно подробно процесс адгезии микроорганизмов и формирования ими биоплёнок изучен только для полистирола [1,2], в отношении других полимеров данных явно недостаточно. Особенно мало сведений, описывающих формирование микробных биопленок (тем более, мультивидовых) на поверхности полиэтилена (ПЭ), хотя этот полимер занимает одно из первых мест по использованию в технике, медицине и быту. Такие данные имеют не только теоретическое значение, но важны также и для практического использования, как с точки зрения утилизации отходов, так и защиты технических изделий от микробной биокоррозии.

В задачу данной работы входило изучение закономерностей формирования мультивидовых биопленок на поверхности немодифицированного (незащищенного) и модифицированного (защищенного) ПЭ.

Изучены особенности формирования биопленок на поверхности композитного материала на основе полиэтилена высокого давления из смеси планктонных чистых культур микроорганизмов, способных к его биокоррозии. В качестве субстрата для изучения процесса формирования мультивидовых биопленок выбран ПЭ высокого давления марки 15813-020 (ПЭ-158), произведённый согласно ГОСТ 1633-77.

В качестве биоцидных добавок использовали полимерные соли гуанидинового ряда. Для равномерного распределения выбранных полиэлектролитов в ПЭ-158 и обеспечения их пролонгированного действия использовали нерастворимый носитель - натриевый монтмориллонит. Комплексный наполнитель – адгезированный на поверхности натриевого монтмориллонита полигуанидин – получали в соответствии с патентом [3]. Показано, что биоцидные соединения гуанидинового ряда, добавленные к ПЭ-158 в составе комплексного наполнителя, способны избирательно подавлять рост биопленок некоторых микроорганизмов, не влияя на начальные этапы их адгезии, а также на рост планктонных культур.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № мк-18-29-05048

Литература

1. Díaz-García J. et al. Does the composition of polystyrene trays affect Candida spp. biofilm formation? //Medical mycology. – 2019. – Т. 57. – №. 4. – С. 504-509.

2. Okshevsky M. et al. Biofilm formation by marine bacteria is impacted by concentration and surface functionalization of polystyrene nanoparticles in a species‐specific manner //Environmental Microbiology Reports. 2020.

3. Герасин В.А., Сивов Н.А., Меняшев М.Р., Менделеев Д.И., Яковлева А.В., Сердюков Д.В. Патент № 2679147 от 28.11.2017 «Нанокомпозиционный биоцидный материал» // Бюлл. изобр. № 4, 06.02.2019