Исследование мембраномодулирующих свойств синтетических амфипатических полимеров

Камалов М.И., Салахиева Д.В.

Аспирант 4-го года обучения

ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной медицины и биологии, Казань, Россия

E-mail: kamalovmi@gmail.com

Полианионные амфипатические системы являются перспективными мембранотропными полимерами, способными к более специфическим взаимодействиям с биомембранами, чем амфифильные и катионные полимеры. В работе получены и охарактеризованы два типа мембранотропных полимеров – сополимеры стирола и малеиновой кислоты (СМА), применяемые для солюбилизации биомембран и выделения мембранных белков в нативной форме [1], а также производные полиаспарагиновой кислоты (пАсп) с алкиламинами.

Синтез СМА проводили методом свободнорадикальной сополимеризации стирола (Сти) и малеинового ангидрида (МА) в различном соотношении в ДМФ в инертной атмосфере с последующим щелочным гидролизом промежуточного продукта [2]. В реакции аминолиза полисукцинимида с алкиламинами и последующим щелочным гидролизом получали амфипатические производные пАсп с различной степенью модификации [3]. Структуру продуктов и соотношения мономеров подтверждали методами ИК-Фурье спектрометрии и ЯМР-спектроскопии.

Для характеристики мембраномодулирующих свойств полимеров в качестве модели клеточных мембран использовали липосомы, полученные из природных и синтетических липидов. Взаимодействие полимеров с липосомами исследовали методом динамического светорассеяния в буферных растворах. Оценено влияние гидрофильно-липофильного баланса полимеров, рН раствора и соотношения полимер-липид на формирование наноразмерных ассоциатов. В частности, СМА с соотношением мономеров 1:1 оказывал мембраномодулирующий эффект при значительном избытке относительно липидов, образуя субмикронные ассоциаты около 500 нм. При соотношении мономеров (Сти:МА) 1.5:1 СМА формировал достаточно однородные липид-полимерные ассоциаты со средним гидродинамическим диаметром около 20 нм. В этих же условиях исследовано взаимодействие с липосомами амфипатических производных пАсп, а также липидоподобного сополимера этиленоксида и пропиленоксида [4], и охарактеризованы их смешанные липид-полимерные ассоциаты. Полученные результаты представляют интерес для дальнейшего создания мультифункциональных мембраномодулирующих полимеров для выделения мембранных компонентов и доставки лекарств.

Литература

1. Dörr, J. et al. The styrene–maleic acid copolymer: a versatile tool in membrane research // European Biophysics Journal. 2016, №45. p. 3–21.

2. Kumari, S. et al. Synthesis and characterization of alkali‐modified styrene‐maleic anhydride copolymer for dispersion of TiO2 // Journal of Applied Polymer Science. 2007, №103(5). p. 3194–3205.

3. Kamalov, M. et al. Synthesis and characterization of polyaspartic acid-histidine conjugate as an analog of antioxidant enzymes // Applied Biochemistry and Microbiology. 2019, №55(5). p. 474–481.

4. Kamalov, M. et al. Self-assembled nanoformulation of methylprednisolone succinate with carboxylated block copolymer for local glucocorticoid therapy // Colloid and Surfaces B: Biointerfaces. 2018, №164. p. 78–88.

*Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ №19-74-00114.