Биодеструкция мультилипосомальных контейнеров на основе хитозана

Красников Е. А.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: soloveyteam@mail.ru

Липосомы широко используются в медицине для инкапсулирования биологически активных соединений. Ранее было показано, что анионные липосомы с инкапсулированными лекарственными средствами могут быть иммобилизованы на поверхности наночастиц катионного хитозана посредством прямой электростатической адсорбции без дополнительной модификации обоих компонентов.  Если речь идет о возможном биомедицинском применении таких систем, то ключевым вопросом является их способность к биодеградации.

В данной работе исследована биодеструкция мультилипосомальных контейнеров на основе хитозана под действием ферментов, присутствующих в биологических жидкостях: крови, плазме и сыворотке (липазы, лизоцима и их смесей).  Липосомы получали из электронейтрального фосфатидилхолина (ФХ) и отрицательно заряженного кардиолипина (КЛ). Частицы хитозана формировали из полимера со средневесовыми молекулярными массами (ММ) 10000, 63000 и 300000 и мольным содержанием первичных аминогрупп равным 0,85. Наноконъюгаты получали путем электростатической адсорбции ФХ/КЛ липосом на поверхности хитозановых микрочастиц. Биодеградацию комплексов инициировали добавлением протеолитических ферментов липазы и лизоцима, а также протеолитического комплекса Морикраза. За процессом деструкции наноконъюгатов следили по изменению размера частиц в суспензии. В контрольном эксперименте в отсутствии ферментов не было зафиксировано изменений размеров комплексов в течение 96 часов. Добавление липазы к суспензиям наноконъюгатов приводило к уменьшению размера частиц в суспензии до размера исходных микрочастиц хитозана, при этом хитозановое ядро оставалось незатронутым. При добавлении лизоцима размер наноконъюгатов уменьшался до 120-150 нм, что указывало на разрушение хитозанового ядра. Добавление Морикразы сопровождалось уменьшением размера частиц до 10-15 нм, что было существенно меньше размера любого компонента комплекса: частиц хитозана и липосом. В данном случае наблюдалось комплексное действие ферментов Морикразы, которые за несколько дней практически полностью расщепляли связи в липидах и хитозане. Полученные результаты показывают, что наноконъюгаты хитозан-липосомы могут быть разрушены до наноразмерных фрагментов и выведены из организма, что представляется важным для разработки технологий получения мультилипосомальных контейнеров.

- Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№ проекта 19-03-00314).