Комплексы на основе полистиролсульфокислоты, полиэтиленоксида и полиэтилендиокситиофена

Туркина П.И., Пышкина О.А., Литманович Е.А., Сергеев В.Г.

Студентка, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

экономический факультет, Москва, Россия

E–mail: turkina.pi@gmail.com

В настоящее время является актуальной задача создания материалов, совмещающих в себе различные свойства, такие как, например проводимость и эластичность. Решение этой проблемы может быть найдено в получении комплексов на основе проводящих полимеров и непроводящих полимерных матриц. В настоящей работе исследованы комплексы на основе полистиролсульфокислоты (ПСС), полиэтиленоксида (ПЭО) и полиэтилендиокситиофена (ПЭДОТ).

В первой части работы было исследовано комплексообразование между сильным полиэлектролитом ПСС в кислой (ПССН) и солевой (ПССNa) формах и незаряженным полимером ПЭО (различных молекулярных масс). Методом вискозиметрии показано образование комплексов ПССН-ПЭО за счет межцепных водородных связей. Замена противоиона с протона на натрий у ПСС не приводит к разрушению комплексов. Очевидно, это связано с изменением природы взаимодействий, стабилизирующих комплекс: вместо водородных связей возникают ион-дипольные взаимодействия между заряженными сульфогруппами ПССNa и полярными звеньями ПЭО. Показано, что зависимость вязкости растворов смесей от соотношения ПСС/ПЭО проходит через максимум в области составов, соответствующей наиболее полному связыванию полимерных компонентов. Изучено влияние концентрационного режима на реологическое поведение растворов комплексов. Введение аморфного ПССН в состав комплексов с ПЭО40000 препятствует кристаллизации последнего и придает комплексам ПССН-ПЭО пленкообразующие свойства, что позволило исследовать их механические свойства.

Во второй части работы изучены комплексы на основе ПЭДОТ и комплексной матрицы ПССН-ПЭО. Установлено, что комплекс ПССН-ПЭО может быть использован в качестве матрицы для полимеризации 3,4-этилендиокситиофена (ЭДОТ). В работе сопоставлены результаты по особенностям полимеризации ЭДОТ на хорошо изученной матрице ПССН и новой комплексной матрице ПССН-ПЭО. Деформация при разрыве комплексов ПЭДОТ-ПССН-ПЭО составляет 600%, что примерно на порядок превышает описанные ранее величины, что открывает возможности для применения этих материалов в качестве связующих для электродных материалов с изменяющимся объемом.

Работа выполнена в рамках проекта “Современные проблемы химии и физико-химии высокомолекулярных соединений” (госбюджет, номер АААА-А16-116031050014-6).