Влияние модифицированных микроволокон на свойства эластомерных композиций

Крюкова Д.А.

Аспирант, 3 год обучения

Волжский политехнический институт (филиал) ФГОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Волжский, Россия

E–mail: dasha.antarius@yandex.ru

В повышении огнетеплозащитной эффективности эластомерных композиций важную роль играют ингредиенты, меняющие свою структуру при температурах вблизи и выше температуры работоспособности материала (слоистые, вспучивающиеся, волокнистые и т.п.). В качестве таких ингредиентов отдельного внимания заслуживает использование минеральных микроволокон. Для предотвращения агрегации микроволокон и создания прочной связи между ними и полимерной матрицей широко используются модифицирующие добавки [1]. Наличие минеральных микроволокон усиливает процессы коксообразования непосредственно на границе раздела матрица-волокно, и формирует более прочную структуру коксового слоя за счёт эффекта микроармирования [2]. Однако влияние таких наполнителей на комплекс эксплуатационных свойств, а также происходящие в материале физико-химические процессы в полной мере не изучены.

Целью данной работы является создание эластичного эрозионностойкого огнетеплозащитного материала (ОТЗМ), содержащего минеральные микроволокна, модифицированные фосфорборазотсодержащими соединениями, и превосходящего по своим эксплуатационным характеристикам имеющиеся аналоги.

Исследовано влияние природы микроволокон (каолиновых, керамических, кварцевых, кремнезёмных, углеродных и асбестовых) на комплекс реологических, физико-механических, теплофизических и огнезащитных свойств эластомерных ОТЗМ на основе этиленпропилендиенового каучука СКЭПТ-40 с серной вулканизующей группой. При введении микроволокон наблюдается некоторое снижение прочности вулканизатов, что обусловлено неравномерностью их распределения в полимерной матрице, при этом теплопроводность, оцениваемая по времени прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС, увеличивается на 30-35 %, а потеря массы образцов после высокотемпературного воздействия снижается в 1,5-2 раза по сравнению с контрольным образцом, что можно объяснить эффектом микроармирования.

Модификация микроволокон фосфорборазотсодержащими соединениями приводит к повышению физико-механических показателей в среднем на 20 %, что вероятно связано с хорошей контактной зоной между частицами волокна и полимера, а также к увеличению времени прогрева на 40-70 % и снижению скорости линейного горения в среднем на 30 % по сравнению с образцами, содержащими немодифицированные микроволокна.

Таким образом, установлено, что введение в состав эластомерных композиций микроволокон, модифицированных фосфорборазотсодержащими соединениями приводит к улучшению теплозащитных характеристик (повышению времени прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС, снижению скорости линейного горения и потери массы после высокотемпературного воздействия) при сохранении упруго-прочностных свойств.

Литература

1. Мельниченко М.А. Влияние химического состава на реакционную способность дисперсных наполнителей, используемых в композиционных материалах // Успехи современного естествознания. 2015, № 11.

2. Каблов В.Ф., Новопольцева О.М. и др. Влияние модифицированного каолинового микроволокна на свойства огнетеплозащитных эластомерных материалов // Каучук и резина. 2018, № 5.