Модификация резиновых смесей на основе БНКС-18 и БНКС-26 гидролизатом коллагена

Исакова А.И., Иванова С.Ф., Петрова Н.Н.

Студент, 4курс бакалавриата

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

институт естественных наук, Якутск, Россия

E–mail: farrellyanya@gmail.com

В настоящее время известно большое количество научных работ, посвященных разработке новых полимерных материалов с использованием биологически активных веществ [1]. Полученные композиции обладают не только улучшенным комплексом свойств, но и являются экологически чистыми материалами.

Целью работы является  модификация резиновых смесей на основе БНКС-18 и БНКС-26 гидролизатом коллагена, полученного нами из плавательного пузыря северных видов рыб щелочно-солевым гидролизом с последующей сублимационной сушкой [2].

Резиновые смеси готовили по стандартным методикам, вулканизацию вели при 150°С в течение 35 мин в гидравлическом прессе GT-7014-H10C. Модификатор вводили непосредственно в ненаполненную  резиновую смесь в количестве 1, 2, 3, 4 и 5 массовых частей на 100 массовых частей каучука. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия определяли по ГОСТ 13808-79. Остаточную деформацию сжатия (ОДС) определяли по ГОСТ 9.029-74. Физико-механические свойства полученных резин по ГОСТ 270-75.

Таблица 1. Влияние ГК на эксплуатационные свойства резин на основе БНКС-18 и БНКС-26

| ГК, масс.ч. | ОДС, % |  | Прочность при растяжении, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БНКС-18 | БНКС-26 | БНКС-18 | БНКС-26 |
| 0 | 80 | 78,5 | 3,5 | 5,4 |
| 3 | 66,5 | 62,1 | 4,57 | 4,7 |

Результаты экспериментов показывают (табл.1), что оптимальными эксплуатационными свойствами для всех изученных резин  обладают композиции, содержащие  3 масс.ч.  ГК.  Так для резин на основе БНКС-18, БНКС-26, содержащих 3 масс.ч. ГК, значение ОДС снижается на 17%, 20%  соответственно по сравнению с исходной резиной,  что является положительным фактом. ОДС характеризует восстанавливаемость резин после деформации и старения.

При добавлении 3 масс.ч. ГК в резиновую смесь на основе БНКС-18 условная прочность при растяжении увеличивается на 30%. Данный показатель незначительно сокращается при модификации БНКС-26. Исследования морозостойкости по коэффициенту эластического восстановления после сжатия резин на основе БНКС-18 показали, что ведение ГК,  в рецептуру резин положительно влияет на низкотемпературные свойства резин.

Литература

- Гидролизаты серосодержащих полипептидов (кератинов) как новые ингридиенты полимерных композиционных материалов / Д. В. Колотилин, Е. Э. Потапов, С. В. Резниченко, В. В. Ермилов, Э. В. Прут, В. Г. Волик, А. Н. Ковалева, А. А. Попов, Е.Е.  Маcталыгина, В. С. Поляков, Т. Ю. Федорова // Каучук и резина. - 2016. - №3. - С. 18-23.

- 2. Иванова С. Ф. Исследование коллагена из плавательного пузыря осетровых (acipenseridae) и сиговых (corogenidae) пород рыб / Иванова С. Ф., Петрова Н. Н. // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. - 2015. - №5 (49). - С. 51-59.