Влияние молекулярной массы ксантана на реологические свойства водных растворов

Едзиева Д.Р., Потешкина К.А.

Студент, 4 курс бакалавриата;

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

Email:dianaedzieva@mail.ru

Ксантан находит широкое применение во многих отраслях, в том числе и в нефтегазодобывающей. Это обусловлено его способностью в малых концентрациях значительно влиять на реологические свойства системы. В результате набухания глобулярная макромолекула ксантана разворачивается в разветвленную цепь, образуя пространственную структуру. Растворы ксантановой камеди являются псевдопластиками. Биополимер, получаемый в качестве продукта жизнедеятельности бактерий Xanthomonas campestris в ходе ферментативного процесса, представляет собой порошок белого или кремового цвета, без запаха, растворим в воде, растворах соли, не растворим в маслах. Макромолекула состоит из 5 повторяющихся сахаристых остатков, а также остатков уксусной и пировиноградной кислот [1, 2].

В НОЦ «Промысловая химия» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с ООО «АВРОРА» были проведены исследования влияния молекулярной массы на реологические свойства водных растворов ксантана. Молекулярная масса образцов была определена методом статического рассеивания света на приборе Litesizer 500.

В качестве объектов исследования были использованы экзополисахариды ксантанового ряда трех марок. В качестве растворителя использовалась дистиллированная вода.

Ниже представлены кривые вязкости ксантановых загустителей в зависимости от времени выдерживания раствора.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Зависимость вязкости ксантановых загустителей 0,1% масс. от скорости сдвига (а – 0-е сутки, б – 10-е сутки)

Наибольшей динамической вязкостью обладает образец №2 , (молекулярная масса 22,7*106 Da). Молекулярные массы образцов №1 и №3 равны 9,82 и 3,96*106 Da соответственно. С течением времени различие между реологическими свойствами образцов снижается, но даже на 10-е сутки образец № 2 проявляет максимальную вязкость.

Литература

1. Силин М.А. Промысловая химия / М.А. Силин, Л.А. Магадова, Л.И Толстых, Л.Ф. Давлетшина и др. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа  (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 350 с.

2. Ермаков Д.М. Использование биополимеров ксантановой камеди в нефтедобыче / М.Д. Ермаков // Нефть. Газ. Новации. – 2013. - №7. - С. 66-68.