Координационные полимеры на основе оксо-центрированных комплексов железа как потенциальные гетерогенные носители лекарственных препаратов

Баймуратова Р.К.,1 Шарапова М.В.2

аспирант, 2 курс

1 ФГБУН «Институт проблем химической физики» РАН, пр-т академ. Семенова 1, 142432, г. Черноголовка, Московская обл., Российская Федерация

2ФГБОУВ «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)», Волоколамское шоссе 4, 125993 Москва, Российская Федерация

E–mail: Roz_Baz@mail.ru

Последние два десятилетия интерес к координационным полимерам, как перспективным материалам для разных отраслей промышленности, увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии [1]. При этом наиболее интересным подклассом координационных полимеров являются металлорганические каркасные структуры (МОКП) на основе карбоксилатных лигандов [2]. Показано, что карбоксилатные представители наиболее термически стабильны, имеют высокую кристалличность и пористость после удаления гостевых молекул из полости каркаса, а используя органические линкеры разной длины, можно создавать изоретикулярные аналоги, и, следовательно, управлять размером полостей в каркасной структуре [3].

В данной работе на первом этапе были разработаны способы получения мезопористых металлорганических каркасов на основе оксо-центрированных комплеков железа и биосовместимых многоосновных кислот. На основе данных элементного анализа и термогравиметрического анализа, совмещенного с ДСК, нами были предложены брутто-формулы полученных металлорганических координационных соединений. С помощью сканируюшей электронной микроскопии и лазерной дифракции порошков оценена нанодисперность полученных соединений. Удельную поверхность образцов и распределение пор по размерам определяли по низкотемпературной адсорбции азота (при 77 К) на сорбционном анализаторе “AUTOSORB-1” ("Quantachrome”, США) статическим объемометрическим методом

Дальнейшие исследования будут направлены на рассмотрение возможности использования полученных систем для целевой доставки лекарственных препаратов, а также на внедрение каталитически активных металлических нанокластеров/наночастиц в полость координационного полимера с целью получения перспективного гетерогенного носителя.

Авторы выражают благодарность за помощь в проведении элементного и рентгенофазового анализов к.х.н. А.В. Иванову и Р.Ю.Рубцову.

Работа выполнена по теме государственного задания, N гос. регистрации АААА-А19-119041090087-4.

Литература

1. Li В., Wen H.-M., Zhou W., Chen B. Porous Metal−Organic Frameworks for Gas Storage and Separation: What, How, and Why? //J. Phys. Chem. Lett.2014, № 20 (5). p. 3468-3479.

2.Gandara F., Furukawa H., Lee S., Yaghi O. M. High methane storage capacity in aluminum metal–organic frameworks //J. Am. Chem. Soc.2014, №136. p.5271-5274.

3.Li H., Eddaoudi M., O’Keeffe M., Yaghi O. M. Design and synthesis of an exceptionally stable and highly porous metal-organic framework //Nature.1999, № 402.p. 276-279