Реологические изменения растворов нитратов целлюлозы при добавлении 2,4,6-тринитропиридин-1-оксида

Александров А.А., Шипина О.Т.

Сотрудник

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

факультет энергонасыщенных материалов и изделий, Казань, Россия

E–mail: alexananat@gmail.com

Нитраты целлюлозы (НЦ) являются полимерной основой целого ряда продуктов, используемых во многих областях народного хозяйства и военной промышленности. Одним из учитываемых факторов при получении композита на основе НЦ является  вязкость НЦ, которая определяет их физико-химические и механические свойства.

В предыдущих исследованиях [1] было показано уменьшение степени упорядоченности  макромолекул НЦ и их надмолекулярных образований. Целью данной работы является исследование изменения вязкости ацетоновых растворов НЦ при добавлении к ацетоновому раствору НЦ 2,4,6-тринитропиридин-1-оксида (ТНПО).

Методом капиллярной вискозиметрии были исследованы растворы НЦ с ТНПО. Данные, полученные в ходе экспериментов, предоставлены в таблице.

Таблица – Относительная вязкость ацетоновых растворов

| Содержание НЦ в растворе, г/см3 | Содержание ТНПО в растворе, г/см3 | Относительная вязкость раствора |
| --- | --- | --- |
| 1,4 | - | 30,7 |
| 1,4 | 0,06 | 20,7 |
| 0,7 | - | 1,2 |
| 0,7 | 0,03 | 1,1 |

Как следует из полученных данных, добавление небольшого количества (4% от количества НЦ) ТНПО в ацетоновый раствор, содержащий 1,4 % НЦ, уменьшает относительную вязкость раствора  ~1,5 раза, при этом добавление такого же количества ТНПО в ацетоновый раствор, содержащий 0,7 % НЦ, существенного влияния на вязкость не оказывает. Это, по-видимому, связано с диспергирующем действием ТНПО на надмолекулярные образования НЦ в концентрированном ацетоновом растворе. При разбавлении же ацетоновых растворов НЦ, количество надмолекулярных образовании, а также их размер уменьшается и действие диспергирующее ТНПО становится не заметным.

Это исследование хорошо согласуется с ранее проведенными работами по исследованию структуры модифицированной НЦ [1].

Литература

1. Александров А.А., Шипина О.Т., Петров Е.С., Гильманов Р.З Исследование структуры модифицированных нитратов целлюлозы 2,4,6-тринитропиридин-N-оксидом // Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15. № 8. С. 35-37.