Гидрогелевые SMART-повязки для лечения диабетических язв

К.А. Зубакина1 ,  С. М. Морозова1 , В.В Криштоп, В. В. Виноградов1

Студент, 1 курс магистратуры

1Университет ИТМО, международный научный институт "Растворная химия передовых материалов и технологий", 191002 Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Ломоносова, 9

E.mail:Zubakina@scamt-itmo.ru

Увеличение диабетических заболеваний, приводящих к незаживляемым язвам с антибиотикорезистентными инфекциями, требует получения и исследования новых способов лечения диабетических язв. Среди исследуемых материалов гидрогели являются особенно перспективными и способны подвергаться переработки в изделия методом 3D-печати. Данное исследование направлено на создание мультифункциональной SMART-повязки, включающей активное увлажнение раны, адсорбцию продуктов распада тканей, поддержание оптимального pH, пролонгированный релиз лекарственных препаратов, безантибиотиковую терапию [1,2].

Для формирования гидрогелей синтезирована нанокристаллическая целлюлоза (НКЦ) методом кислотного гидролиза с использованием H2SO4. Для образования гидрогелевой матрицы была проведена модификация хитозана хлорангидридом акриловой кислоты для последующего сшивания и создания ковалентных гелей методом фотополимеризации. Была исследована зависимость гелеобразования в смеси НКЦ и поли(N-изопропилакриламид), оптимальная концентрация составила 1,12% и 80 мг/мл, соответственно. Методом 3D печати на биопринтере CELLINK была создана двухмодульная повязка с контролирующим релизом активных агентов. Первый модуль - термочувствительный - представляет собой физический гидрогель на основе поли(N-изопропилакриламида) и НКЦ, и включает наличие антидиабетического агента - пиоглитазона. Второй модуль - рН чувствительный - состоит из модифицированного акрилатными группами хитозана, НКЦ и наночастиц серебра в качестве антибактериальных агентов.  Было изучено влияние таких параметров 3D печати на структуру получаемых повязок, как температура чернил (25-37°C), давление (5-50 МПа) и скорость 5-20мм/сек печати, а также необходимое время для фотополимеризации (5-45с).

Оптимизирование параметров 3D печати привело к получению двухмодульных SMART-повязок заданного дизайна. Изучены особенности высвобождения пиоглитазона в зависимости от температуры и наночастиц серебра в зависимости от рН среды.

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Министерства Высшего образования РФ (проект № 075-15-2019-1896).

Список литературы

- Li Y., Supramolecular Nanofibrillar Thermoreversible Hydrogel for Growthand Release of Cancer Spheroids / Y. Li, N Khuu, A. Gevorkian, E. Kumacheva,  -Angewandte Chemie, 2016,P.-6083-6087

- Yetisen A., Dermal Tattoo Biosensors for Colorimetric Metabolite Detection / A.Yetisen, R. Moreddu, S. Seifi,-Angewandte Chemie,2019,P.-10616-10623