Изучение влияния структуры сополимеров пропилена с этиленом на коэффициент термического расширения и теплоёмкость

Ларионов И.С., Балькаев Д.А., Амирова Л.М.

Студент, 3 курс бакалавриата

Казанский национальный исследовательский технический университет – КАИ им. А.Н. Туполева, г. Казань, ул. К.Маркса, д.10

E-mail: larionov_igor1999@mail.ru

Цель работы: найти корреляцию между теплоёмкостью и коэффициентом термического расширения (КТР) полипропиленов, а также найти и проанализировать зависимость коэффициента Грюнайзена от структуры полимеров.

Среди полимеров общего назначения одними из важнейших как по объему производства, так и по комплексу высоких эксплуатационных свойств являются гомо- и сополимеры пропилена. Полипропилен является широко используемым в различных областях техники материалом, и поэтому для его максимально эффективного применения в изменяющихся температурных условиях переработчикам полимеров необходимо знать такие его параметры как КТР и теплоёмкость. Обе эти характеристики связаны друг с другом коэффициентом Грюнайзена, являющимся важным параметром в понимании структуры и свойств твердых полимеров, который связывает тепловые и механические свойства твердого тела. Наличие информации об этой константе позволяет лучше планировать эксперименты для более правильного тестирования полимеров [1].

В качестве образцов для исследования были выбраны промышленные марки статистических сополимеров пропилена с этиленом. Эти образцы были получены методом литья под давлением при разной температуре литьевой формы (30, 60 и 100 °С). Изменением температуры литьевой формы достигалось вариация скоростей охлаждения полипропиленов, благодаря чему удалось получить образцы с разной кристаллической структурой. Нахождение коэффициента линейного термического расширения (КЛТР) для полипропиленов проводилось методом дилатометрических испытаний. В ходе испытаний образцов в разных направлениях расширения было выявлено, что выбранные материалы являются изотропными, это позволило высчитать коэффициент объемного расширения для дальнейших расчетов.

Измерение теплоёмкости было проведено с помощью дифференциально-сканирующего колориметра. Теплоёмкость и КТР являются взаимосвязанными величинами, и найти эту связь можно с помощью соотношения Грюнайзена:

где β – коэффициент объёмного термического расширения, γ – коэффициент Грюнайзена, Сν – теплоёмкость при постоянном объёме, V – молекулярный объём,  χT – изотермическая сжимаемость [2].

Используя данное уравнение, удалось найти коэффициенты Грюнайзена для всех выбранных марок полипропилена. В дальнейшем, был проведен анализ взаимосвязи структуры полипропилена с соответствующим ему параметром Грюнайзена.

Литература

1. Warfield R.W. The Gruneisen Constant of Polymers // Die Makromolekulare Chemie. 1974. T. 175. С. 3285-3297.

2. Новикова С.И. Тепловое расширение твёрдых тел. М., 1974.