Синтез и полимеризация пропиленкарбоната

Соловьёва Я.В.,1 Габов И.С.,1 Пузырев И.С.,2 Пестов А.В.2

Студентка, 4 курс бакалавриата

1 Уральский федеральный университет,

Екатеринбург, Россия

2 Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН,

Екатеринбург, Россия

E–mail: yana-soloveva-1998@mail.ru

В последнее время набирают популярность разработки в области зелёной химии. Одним из перспективных направлений исследований в данной области является разработка методов синтеза алифатических ациклических и циклических карбонатов. Циклические карбонаты могут выступать в качестве мономеров в синтезе биоразлагаемых полимеров, в том числе находящих применение в качестве материалов для доставки лекарств, тканевой инженерии и биомедицинских устройств.

Целью данной работы является разработка метода синтеза пропиленкарбоната из 1,2-пропандиола по реакции переэтерификации коммерчески доступных алкилкарбонатов и подбор эффективных катализаторов его полимеризации.

Взаимодействие диметил-, диэтил- и дибутилкарбонатов с пропиленгликолем осуществляли при нагревании в присутствии сильного основания, которое является катализатором данной реакции. Для этого использовали гидроксид калия, гидрид лития и алкоксид натрия (схема 1).

Схема 1 – Переэтерификация диалкилкарбонатов пропиленгликолем

Пропиленкарбонат выделяли перегонкой в вакууме. Выход продукта возрастает в ряду диметилкарбонат < диэтилкарбонат < дибутилкарбонат. Состав и строение полученного карбоната подтверждены данными элементного анализа, ИК-Фурье спектроскопии и 1H ЯМР спектроскопии.

Процесс полимеризации с раскрытием цикла проводили в токе инертного газа в течение 24 часов как в массе мономера, так и в его растворе. В качестве катализаторов использовали: хлориды и алкоксиды алюминия (III), олова (IV), титана (IV).

Схема 2 – Полимеризация пропиленкарбоната

Как следует из полученных данных, реакция полимеризации пропиленкарбоната сопровождается декарбоксилированием. Среди использованных катализаторов наилучшие результаты полимеризации получены при использовании хлорида олова (IV).