Синтез полилактида и его дальнейшее формование.

Прокофьева А.Р.,1 Малыхина М.М.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Российский Государственный Университет имени А.Н.Косыгина,

Факультет химической технологии и промышленной экологии

2Российский Государственный Университет имени А.Н.Косыгина,

Москва, Россия

E-mail: nastja.96@inbox&ru

Полилактид представляет собой алифатический полиэфир, мономером которого выступает молочная кислота. Синтезируется поликонденсацией молочной кислоты и полимеризацией лактида, в промышленности применяется комбинация этих способов. При поликонденсации молочной кислоты побочным продуктом является вода, которую сложно отвести, образующаяся полимерная цепь обрывается, в результате образуется полилактид с низкой молекулярной  массой, который деполимеризуют до лактида- димера молочной кислоты. Далее лактид полимеризуют при высокой температуре, добавляя октаноат олова в качестве катализатора, и на выходе получают высокомолекулярный полилактид.1

Cинтез полилактида проходит по схеме: в заполненную аргоном круглодонную колбу, снабженную магнитной мешалкой, обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой и капилляром для ввода инертного газа, загружали L-лактида, нагревали до плавления, в последствии добавляя катализатор в растворе толуола  X(мл) - Y(мл)о ктаноат олова (C16H30O4Sn), и перемешивали 8 часов в инертной атмосфере при Т 1300 С. После охлаждения реакционную массу растворяли в хлороформе, и высаждали в спирте. Выпавший в осадок продукт отфильтровывали, высушивали 48 часов в вакууме (9,81∙10-8 Ра) при 800 С, и получили полимер.

После чего проводится процесс формования.

Литература

1.Агапова О.И., Агапов И.И. Биодеградируемые изделия на основе фиброина шелка для тканевой инженерии и регенеративной медицины. М.:ТЕХНОСФЕРА. 2018.