Контролируемый синтез и самоорганизация амфифильных сополимеров 
на основе фтор(мет)акрилатов

Григорьева А.О.1, Полозов Е. Ю.1, Таранкова К.А.1

Аспирант, 1 курс

1Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия

E–mail: alexx.grigoreva@gmail.com

Связь науки о полимерах с наукой о материалах требует синтеза различных полимерных структур для получения материалов с новыми свойствами. Эти свойства возникают из-за способности сложных архитектур демонстрировать существенно отличающееся поведение, а также способность к самоорганизации в структуры более высокого порядка. Наиболее часто к самоорганизации склонны сополимеры, в которых в качестве гидрофобного фрагмента выступают фторированные мономерные звенья. Содержание фтора и его распределение вдоль цепи определяют свойства таких материалов.

В работе рассмотрено влияние строения фтор(мет)акрилатов на кинетические особенности их RAFT (со)полимеризации, состава, структуры фторсодержащих амфифильных сополимеров, а также рН и ионной силы субфазы на поверхностные свойства мономолекулярных пленок. Исследованы закономерности гомополимеризации 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентил-акрилата (ОФПА) и 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропил-акрилата (ГФИПА) в присутствие дибензилтритиокарбоната (БТК) в качестве агента обратимой передачи цепи, а также гомополимеризация 2,2,3,3-тетрафторпропил-метакрилата (ТФПМА) в присутствии 2-циано-2-пропилдодецилтритиокарбоната (ЦПДТ) и 4-циано-4-[(додецилсульфанилтиокарбонил)сульфанил]пентановой кислоты (ЦДТПА). Структура полученных полимеров подтверждена методом MALDI-TOF MS. Проведена сополимеризация ОФПА и ГФИПА с акриловой кислотой и трет-бутил-акрилатом в присутствии низкомолекулярного (БТК) и высокомолекулярных RAFT агентов. Показаны условия получения статистических и градиентных сополимеров. Узкодисперсные амфифильные блок-сополимеры ОФПА, ТФПМА, ГФИПА и акриловой кислоты были получены методом псевдоживой радикальной полимеризации с обратимой передачей цепи. Поведение полученных амфифильных сополимеров различной микроструктуры на границе раздела фаз вода/воздух исследовано путем анализа изотерм Ленгмюра, получены мономолекулярные пленки. Наличие надмолекулярных структур подтверждено методом атомно-силовой микроскопии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-03-00843).