Синтез, свойства и применение кремнийсодержащих сополиимидов

Шибаева П.А.1,2, Чучалов А.В.1,2, Байминов Б.А1, Сапожников Д.А.1

магистрант 1-го года

1Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

e-mail:shibaeva-p@mail.ru

На сегодняшний день полиимиды (ПИ) находят применение в качестве пленок, разделительных мембран,защитных покрытий, в частности оптического волокна. При традиционном методе изготовления полиимидных покрытий, основанном на применении полиамидокислот, необходимо введение аппрета, что приводит к проблеме гелеобразования. Предполагалось, что введение диметилсилоксанового фрагмента в полиимид улучшит его адгезионные свойства.

Одностадийной высокотемпературной поликонденсациейв N-МП получены сополиимиды на основе 1,3-бис(3-аминопропил)тетраметилдисилоксана (Рисунок).

Рисунок. Структуры синтезированных сополиимидов

Полимеры  с ηлог = 0,2÷0,5 дл/г имеют высокие термические характеристики: 200oC<Тст<240oC; 420oC<Т10%<490oC. Пленки из них характеризуются прочностью на разрыв 55÷95 МПа и модулем упругости при растяжении 800÷1700 МПа.

Установлено, что введение в макромолекулы ПИ диметилсилоксановых и карбоксильных групп способствует улучшению адгезионных свойства покрытия. Прочность на изгиб оптических волокон с новыми покрытиями сохраняется неизменной после отжига при 300°С в течение 72 ч и выдержки в воде в течение 24 ч.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант №18-29-17035 мк).