Влияние полиэлектролитов на реологические параметры глинистых минералов.

Киушов А.А., Панова И.Г.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: akiushov1@yandex.ru

В современном мире существует широкий спектр экологических проблем, в частности, проблемы эрозии и связанного с этим уменьшения плодородия почв. Для решения этих проблем применяются различные подходы, среди которых перспективными являются методы химической модификации почв с использованием полимеров. Было показано, что полиэлектролиты и полиэлектролитные комплексы являются эффективными мелиорантами почв, предохраняющими от водной и ветровой эрозии. При введении в почву полиэлектролиты взаимодействуют, как правило, с заряженными сайтами почвенных частиц и "склеивают" их вместе, формируя в сухом состоянии защитное, механически стабильное композиционное покрытие. Представляло интерес оценить влияние полиэлектролитов на механические свойства наиболее химически активных почвообразующих минералов, алюмосиликатов, в увлажненном состоянии. Особенностью высокодисперсных слоистых глин является резкое снижение физико-механических характеристик при увлажнении. Актуальной является задача укрепления глинистых грунтов и почв, повышение прочности их структуры с помощью химических модифицирующих агентов. Цель работы состояла в изучении влияния двух противоположно заряженных полиэлектролитов – синтетического поликатиона, поли(диаллилдиметиламмоний) хлорида (ПДАДМАХ), и природных отрицательно заряженных полиамфолитов, гуматов калия (ГумК), на физические и механические свойства двух наиболее распространенных глинистых минералов - каолинита и монтмориллонита.

Методом лазерного микроэлектрофореза показано, что катионный ПДАДМАХ вступает с каолинитом и монтмориллонитом в электростатическое взаимодействие. Адсорбция на алюмосиликатах анионных ГумК, обнаруженная методом УФ-спектроскопии, обусловлена, по-видимому, формированием координационных связей между ионами поливалентных металлов, Ca и Mg, входящих в состав глин, и карбоксильными группами гуматов. Методом рентгенофазового анализа показано, что при взаимодействии полимеры не включаются в межслоевое пространство минералов. Для оценки прочности структурных связей в глинах в капиллярно-увлажненном состоянии и количественного сопоставления устойчивости их структуры к действию механических нагрузок проведены реологические испытания на модульном реометре. Использован динамический метод амплитудной развертки с измерительной системой параллельных плато, в котором образцы подвергаются осциллирующим деформациям. Показано, что каолинит характеризуется достаточно жесткими структурными связями, но хрупким поведением под нагрузкой в увлажненном состоянии. Монтмориллонит характеризуется слабыми межчастичными связями, но пластичным поведением под нагрузкой. Обработка поликатионом приводит к увеличению прочности связей в глинистых пастах, но уменьшению диапазона пластичного поведения. Обработка анионными гуматами калия приводит к выраженному уменьшению прочности связей в увлажненных глинах, но увеличению диапазона пластичного поведения.

Работа поддержана грантом РФФИ - 18-29-25017.