Гель-полимерные электролиты на основе полиуретановых иономеров

Низамов А.А.1, Ярмоленко О.В.2, Баймуратова Г.Р.2, Юдина А.В.2,

Сазонов О.О.1, Давлетбаева И.М.1

Аспирант, 2 курса

1Казанский национальный исследовательский технологический университет, факультет технологии переработки синтетического каучука,

Казань, Россия

2Институт проблем химической физики РАН,

Черноголовка, Россия

E–mail: nizamov564@mail.ru

Проблема получения полимерных электролитов (ПЭ) напрямую связана с химическим строением и свойствами полимерной основы. Для осуществления переноса ионов Li+ в полимерной матрице в структуре основной или боковой цепи полимера должны содержаться гетероатомы с высокой электронной плотностью, которые несут на себе частичный отрицательный заряд и могут координировать ионы лития. При этом должна соблюдаться способствующая быстрому транспорту ионов лития периодичность расположения гетероатомов в цепи полимера. Перспективным здесь является новое направление, связанное с синтезом и исследованием сверхразветвленных полимеров в качестве ПЭ.

В данной работе представлены результаты исследования полиуретанов (ПУ) в качестве основы для получения гель-полимерных электролитов. Центральным звеном полимерной матрицы синтезированных ПУ являются разветвленные аминоэфиры орто-фосфорной кислоты иономерной природы, содержащие полиоксипропиленовые сегменты (ПОП). Важными элементами, обуславливающими возможность быстрого перескока ионов лития с одного координированного звена на другое, оказались выделение ПОП в отдельную микрофазу и формирование свободного объема. Основным фактором влияния на свободный объем и микрофазовое разделение изучаемых полиуретановых иономеров явились природа используемых для синтеза ПУ изоцианатов и их содержание.

Электрохимический импеданс пленок измеряли при 20 °С в диапазоне частот от 500 кГц до 1000 Гц при амплитуде сигнала переменного тока 75 мВ. Для получения гетерофазного полимерного гель-электролита сухие образцы выдерживались в течение 1 часа при температуре 40 °С в 1М растворе LiBF4 в гамма-бутиролактоне. Было установлено, что проводимость образцов полиуретановых иономеров, полученных с использованием оптимального содержания полиизоцианатов алифатической природы и после выдерживания их в растворе LiBF4 в гамма-бутиролактоне увеличилась с 5·10-5 до 2·10-3 См/см.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ 06-74-2020-0002.