Исследование коллоидных систем на основе амфифильных полимеров N-винилпирролидона, полученных методом самосборки в водных средах.

Литвиненко Ю.Н., Лусс А.Л., Кусков А.Н.

Литвиненко Юлия Николаевна

Магистр

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, факультет химико-фармацевтических технологий и биомедицинских материалов, Москва, Россия

E-mail: juliya.litvinenko.97@mail.ru

Методом прямого растворения поверхностно активных полимеров в воде был получен ряд наноразмерных мицеллоподобных агрегатов со структурой «ядро-оболочка» на основе поли-N-винилпирролидона с одной концевой октадецильной группой [1].

Для полученных наноразмерных агрегатов были определены основные характеристики такие как критическая концентрация мицеллообразования, гидрофильно-липофильный баланс, размер частиц и заряд внешней поверхности (ζ-потенциал). Полученные данные позволили сделать вывод о влиянии химического строения полимера на образование наночастиц. Установлено, что все исследованные характеристики закономерно изменяются при варьировании величины гидрофильного и гидрофобного фрагментов.

Амфифильные полимеры N-винилпирролидона способны к включению в ядро ассоциатов на их основе ряда гидрофобных веществ, что позволяет достичь их высокой сопряженной растворимости в водных средах. Благодаря этому их можно рассматривать в качестве потенциальных носителей лиофобных биологически активных веществ [2].

В качестве иммобилизуемого лекарственного вещества был выбран диклофенак натрия, который является одним из наиболее активных нестероидных противовоспалительных препаратов. Процесс включения лекарственного препарата в наноразмерные агрегаты осуществлялся несколькими методами: эмульсионным, суспензионным и диализным. Для понимания того, какой из методов является наиболее подходящим для включения, были определены ключевые характеристики полученных частиц такие как, размер частиц и заряд внешней поверхности (ζ-потенциал), а также количество диклофенака натрия, включенного в наночастицы. Последнее определялось методом УФ-спектроскопии. В ходе эксперимента было выяснено, что наиболее подходящим методом иммобилизации лекарственного вещества в наночастицы является суспензионный метод. Стоит отметить, что амфифильные полимеры N-винилпирролидона могут представлять интерес для включения и других биологически активных веществ, так как их токсичность невелика.

Литература

1. Поведение амфифильных полимеров N-винилпирролидона в водных средах/ А. Н. Кусков, А. В. Горячая, О. В. Супрун и др. // Пластические массы. — 2009. — № 1. — С. 36–43.

2. Получение и анализ свойств наночастиц на основе амфифильного поли-n-винил-2-пирролидона / А. Н. Кусков, С. С. Бабкина, П. П. Куликов, М. И. Штильман // Бутлеровские сообщения. — 2014. — Т. 38, № 4. — С. 109–118.