Исследование механизма процесса отверждения глицидиловых эфиров кислот фосфора

Гайфутдинов А.М.1, Микерина Д.Н.2, Андрианова К.А.2, Амирова Л.М.2

Магистр

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А. М. Бутлерова – КФУ, Казань, Россия

2Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ

E–mail: amir_gaifutdinov@mail.ru

Глицидиловые эфиры кислот фосфора (ГЭФ) являются перспективными соединениями для получения полимеров с высокой огнестойкостью и высокими физико-механическими характеристиками [1]. Между тем, очевидно, что свойства сетчатого полимера определяются не только химическим строением и природой компонентов системы или взаимодействиями в неотвержденных олигомерных системах, но и совокупностью реакций, протекающих в ходе отверждения. Для получения материалов на основе ГЭФ необходимо детальное исследование механизма и кинетики их отверждения.

Целью данной работы было исследование процесса отверждения глицидиловых эфиров кислот фосфора в присутствии аминных отвердителей. Процесс отверждения исследовали методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и ИК-спектроскопии. Обработка экспериментальных термограмм ДСК, полученных при различных скоростях нагрева, выполнялась с помощью программного обеспечения Netzsch Thermokinetics 3.  Проведен изоконверсионный анализ в двух наиболее часто используемых безмодельных методах – метод Фридмана и метод Озава-Флин-Уолла [2]. Продемонстрирована возможность описания кинетики отверждения эпоксидных композиций в рамках двухэтапной модели автокаталитической реакции. Полученные кинетические параметры использовали для прогноза кинетики отверждения в изотермических условиях и для сравнительного анализа процессов отверждения исследуемых составов.

В литературе процесс отверждения эпоксидных композиций методом ДСК чаще всего проводят в динамическом режиме [3-4]. В данной работе по кинетическим параметрам, полученным в результате обработки экспериментальных данных, рассчитаны кинетические кривые процесса отверждения реакционных систем в изотермических условиях при различных температурах. Показано, что использованная методика проведения эксперимента в динамическом режиме позволяет провести сравнительный анализ систем эпоксидных олигомеров, быстро и качественно выбрать оптимальный режим их отверждения.

Литература

- Amirova L.M., Andrianova K.A. Gradient polymeric materials based on poorly compatible epoxy oligomers // Journal of Applied Polymer Science. 2006, №102(1).  p. 96-103.

- Budrugeac P. Thermokinetic study of the thermo-oxidative degradation of a composite epoxy resin material // Rev Roum Chim. 2013, №58(4-5).

- Федосеев М.С., Ситников П.А., Державинская ЛФ. Влияние природы ароматических диаминов на кинетику отверждения и адгезионные свойства эпоксидных композитов // Материаловедение. 2014. No. 10. C. 42-47.

- López‐Beceiro J, Fontenot SA, Gracia‐Fernández C, Artiaga R, Chartoff R. A logistic kinetic model for isothermal and nonisothermal cure reactions of thermosetting polymers // Journal of Applied Polymer Science. 2014, №131(17).