Реологические и теплофизические свойства фазопереходного теплового аккумулятора на основе эпоксидного олигомера и растительного масла

Ильина С.О.,1,2 Ильин С.О.2

Студент, 1 курс магистратуры, младший научный сотрудник

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: sv.o.ilyina@gmail.com

В настоящее время важным является создание экологичных способов производства энергии на основе возобновляемых источников – ветра и солнечного света [1]. Проблема состоит в нестабильности работы ветровых и солнечных генераторов электроэнергии. Они характеризуются сильной зависимостью вырабатываемой мощности от погодных условий, что приводит к суточным и сезонным колебаниям энергоснабжения, может создавать нагрузку на электросеть и приводить к веерным отключениям электроэнергии. Для преодоления этого можно использовать специальные материалы, накапливающие тепловую энергию. Принцип действия таких материалов основан на накоплении тепловой энергии веществом, способным претерпевать обратимый фазовый переход, причем для удобства использования вещество может быть помещено в полимерную оболочку или матрицу. Помимо запасания генерируемой энергии, фазопереходные материалы могут обеспечить бесперебойную работу систем отопления жилых домов и промышленных зданий, накапливая тепло днем, и отдавая ночью [2, 3].

В данном исследовании в качестве аккумулятора тепла предлагается использование эпоксидной матрицы, содержащей эмульгированные капли пальмового или кокосового масла. Для оценки свойств ненаполненной и наполненной маслом эпоксидной композиции были применены различные методы. Лазерная интерферометрия была использована для исследования совместимости масла и эпоксидианового олигомера, оказавшихся неограниченно взаиморастворимыми при повышенных температурах. С помощью ротационной реометрии было изучено влияние добавления масла как на свойства неотвержденной эпоксидной композиции, так и на реокинетику ее отверждения 4,4'-диаминодифенилсульфоном. Кроме того, дифференциальная сканирующая калориметрия позволила исследовать кинетику отверждения, а также определить температуру стеклования отвержденного эпоксидного полимера и температуру плавления диспергированного масла. В результате было показано, что добавление масла к эпоксидному полимеру приводит к его пластификации, выражающейся в уменьшении вязкости неотвержденного олигомера, а также в снижении температуры стеклования и жесткости отвержденного полимера. При этом кокосовое масло показало лучшую совместимость с полимером, а масло, остающееся в нерастворенном состоянии, формирует мелкодисперсную фазу, способную запасать тепловую энергию, но характеризующуюся несколько меньшей температурой плавления по сравнению с исходным маслом.

Данное исследование было поддержано Советом по грантам Президента Российской Федерации (грант № МК-1557.2019.3).

Литература

1. Сидорович В. Мировая энергетическая революция. Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир. Альпина Паблишер, 2019 г.

2. Sharma, A., Tyagi, V.V., Chen, C.R., Buddhi, D. Review on thermal energy storage with phase change materials and applications. Renewable and sustainable energy reviews. 2009, 13(2), p. 318–345.

3. Tyagi, V.V., Kaushik, S.C., Tyagi, S.K., Akiyama, T. Development of phase change materials based microencapsulated technology for buildings: a review. Renewable and sustainable energy reviews, 2011, 15(2), p. 1373–1391.