Порошковые фенольные связующие для полимерных эпоксидно-тиоколовых покрытий, клеев и герметиков

Тупичкина Т.В.

Студентка, 3 курc магистратуры

Ивановский государственный химико-технологический университет,

факультет органической химии и технологии,

Иваново, Россия

E–mail: chem73@yandex.ru

Порошковые фенольные связующие (СФП) широко применяются в разных отраслях промышленности. Обнаружено, что в процессе хранения в условиях высокой влажности происходит агломерация порошка с образованием прочной поверхностной корки. Высказано предположение, что в результате диффузии и хемосорбции влаги образуется аддукт уротропина, новолака, воды, а также продуктов неполного гидролиза уротропина. Образуется новый продукт - полимерный гидратный комплекс (ПГК). Исследование ПГК методом ИК-спектроскопии показало наличие полос поглощения,  характерных не только для третичных, но и вторичных аминов, находящихся в системе водородных связей.

Предложена структура ПГК, рассчитана средняя функциональность системы с участием уротропина (функциональность 4), новолака (функциональность 5-10) и воды (дипольная функциональность 2). Найдена обратнопропорциональная зависимость средней функциональности ПГК от содержания воды. Показано, что реакционная способность ПГК резко возрастает по сравнению с исходным СФП. Предложен механизм гомоконденсации гидратированого СФП, в лимитирующей стадии которого – переносе фенольного протона к атому азота уротропина – принимает участие вода, как наиболее распространенный протононоситель.

Методом «равных порций» увлажнением при диспергировании получено гидратированное СФП. Показано, что введение воды наряду с возрастанием реакционной способности приводит к резкому увеличению пенообразующей способности СФП. Реакционная способность СФП также возрастает в присутствии кислот. Ранее был разработан способ получения (Пат. RU 2704010 C1) и эпоксидное связующее горячего отверждения с применением ускорителя отверждения-модификатора, основой которого является СФП (Пат. RU 2717836 C1).

Теоретические основы применения СФП для отверждения эпоксидных связующих, и  соответственно, для эпоксидно-тиоколовых покрытий были разработаны профессором Николаевым П.В. [1-2]. Для эпоксидно-тиоколовых пигментированных лакокрасочных материалов холодного отверждения нами предложены отвердители-модификаторы на основе растворов гидратированного СФП в фурфуриловом и бензиловых спиртах.

Показана способность раствора гидратированного СФП в фурфуриловом спирте к гомоконденсации. На основе жидких низкомолекулярных эпоксидных олигомеров и тиоколовых герметизирующих паст У-30Э-5 и У-32 разработано несколько рецептур для полимерных покрытий с высоким уровнем адгезионной и когезионной прочности.

Литература

1. Николаев П.В., Ярославцева Н.В. Исследование реакций фенилглицидилового эфира в присутствии гексаметилентетрамина и фенола // Журнал общей химии.- 1990.- т.60.- Вып.4.- с.895-900.

2. Николаев П.В., Свешникова Н.Ф., Игнатов В.А. Реакции эпоксидных соединений в присутствии гексаметилентетрамина и дифенилового эфира глицерина // Журнал прикладной химии.- 1987.- №6.- с.1314-1318.